Ванадий - оксидные катализаторы положительных электродов Li-O2 аккумуляторов.

Беспалова Мария Игоревна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: masha1893@yandex.ru

В последнее время литий-ионные батарейки находят всё большее применение в качестве химических источников тока. Литиевые химические источники тока, характеризующиеся высокими величинами удельной энергии и мощностью, представляют собой большой интерес, так как область их возможного использования в будущем очень широка, например, развитие экологически чистого транспорта, электромобилей, основано в первую очередь на применении именно усовершенствованных литиевых аккумуляторов.

Одно из наиболее перспективных направлений в этой области – это использование прямого окисления лития кислородом воздуха в качестве электрохимического процесса аккумулятора (Литий-Кислородный источник тока). Главная проблема проведения такой реакции это подбор оптимального катализатора для протекания как прямого, так и обратного процесса. Из теоретических расчётов ясно, что материал катализатора должен сочетать в себе на ряду с дисперсностью так же высокие значения литиевой и электронной проводимостью и содержать на поверхности вакансии для сорбции кислорода и лития [1].

Материалы, на основе ванадия, удовлетворяют таким требованиям и перспективны для применения в качестве катализаторов для протекания реакций. Объектами исследования настоящей работы являются нитевидные кристаллы таких соединений.

Научная новизна работы заключается в том, что в процессе исследования были получены и исследованы на предмет протеканий стадий каталитического процесса новые катализаторы для Литий-Кислородных аккумуляторов. Также были определены основные структурные, морфологические и электрохимические характеристики полученных материалов и приведены модели процессов, протекающих при реакции на поверхности катализатора.

Для анализа полученных соединений применялись следующие методы анализа: просвечивающая и растровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, электрохимические измерения в потенциодинамическом и гальваностатическом режимах, снятие частотных характеристик импеданс спектров. Обработку годографов импеданса проводили с помощью программы «ZView-ImpedanceSoftware».

Рассчитаны коэффициенты диффузии и величины электронной и ионной проводимости для полученных материалов.

1. G. Girishkumar, B. McCloskey, A. C. Luntz, S. Swanson, and W. Wilcke, Lithium-Air Battery: Promise and Challenges// J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2193–2203