Определение концентрации привитых лекарственных веществ на поверхности наноалмаза

Яковлев Руслан Юрьевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический ф-т, Москва, Россия

E-mail: yarules@yandex.ru

Важнейшим направлением химико-фармацевтической нанотехнологии является создание систем доставки лекарственных веществ (ЛВ) нового поколения, позволяющих существенно повысить их эффективность действия и снизить токсичность. Основной частью этой задачи является определение концентрации молекул ЛВ на поверхности наноносителя. Её решение особо усложняется при использовании в качестве носителя углеродных наночастиц. В настоящее время в качестве наиболее перспективных углеродных наносителей рассматриваются наноалмазы (НА), для которых данная задача до сих пор не решена. Это, прежде всего, связано с отсутствием комплексного количественного анализа поверхностных функциональных групп, их сравнительно не высокого содержания и химического состава, который, в основном, состоит из трудно определяемых легких элементов: H, C, N, O.

Нами разработан способ определения концентрации привитых ЛВ различного химического состава и строения на поверхности НА (НА-ЛВ), основанный на использовании количественного метода ИКС. С этой целью готовили смеси НА с ЛВ различного состава, регистрировали их ИК-спектры, выбирали характеристические сигналы, которые соотносили с полосами ИК-спектров исходных ЛВ и строили калибровочные кривые. По интенсивности полос в спектре НА-ЛВ определяли количественное содержание ЛВ. В качестве примера приведем оценку содержания антибиотика (А) в разработанной нами системе доставки НА-А по вышеописанной схеме. Выбрав на ее ИК-спектре три характеристические полосы 1114, 1058 и 618 см-1, построили калибровочные кривые, из которых вычислили, что содержание А в системе НА-А составляет 22% масс. Другая косвенная оценка содержания А в системе НА-А, полученная на основе анализа количества атомов хлора методом РФЭС при условии их полной замены в процессе прививки на А, составила 16 % масс. В качестве второго примера приведем оценку содержания молекул седативного вещества (СВ) в разработанной нами системе доставки НА-СВ. Аналогично, по характеристическим полосам 1407, 1332 и 504 см-1 в ИК-спектре СВ определили, что его количество на поверхности НА составляет 21% масс. В то же время, расчет, основанный на оценке количества уходящих атомов хлора, приводит к значению содержания СВ, равного 2% масс. Такое существенное различие в оценке содержания СВ позволило нам предположить, что прививаемое вещество на поверхности НА находится не только в виде единичных ковалентно связанных молекул, но и образует хемосорбированный слой. Этот вывод подтверждается методами ПЭМ и ДСК. С помощью ПЭМ показано отсутствие поверхностного слоя у исходных НА, у НА-А и его наличие с размером до 1 нм у НА-СВ. ДСК и ТГА показали отсутствие потери веса образцов НА-СВ при нагревании до 250 °С и сложный характер изменения их энтальпии. В интервале 154-225 °С наблюдается наложение двух эндотермических эффектов – широкого малоинтенсивного – при 154-206 °С и сильного – в интервале 206-225 °С с Тмакс. = 208,8 °С и ΔН = 19,6 Дж/г. Этот комбинированный эндоэффект может быть объяснен неодинаковым протеканием структурного фазового перехода типа α → γ молекул глицина, по разному связанных с поверхностью НА. Изучение специфической активности и токсичности создаваемых систем доставки ЛВ невозможно без знания количественной оценки содержащихся с них ЛВ. Разработанный способ позволяет достаточно точно определить концентрацию ЛВ в системах доставки НА-ЛВ, что является необходимым этапом при подборе дозировки в медицинских исследованиях.