Термическая устойчивость смешанных солей нитрата и сульфата аммония при различной влажности воздуха

Корнеева А.С.1, Бабкина Т.С.2

Студентка

1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ak251192@yandex.ru

Нитрат аммония – азотное удобрение с высоким содержанием связанного азота, его взрывоопасность и гигроскопичность налагают определенные ограничения на условия транспортировки и хранения удобрения. При хранении нитрата аммония в неблагоприятных условиях он теряет свою сыпучесть и превращается в сплошную твердую массу, механическое разделение которой затруднено. Причиной слеживаемости является рекристаллизация соли при изменении температуры и влажности окружающей среды. Из литературных источников известно, что использование смесей нитрата аммония с сульфатом аммония позволяет частично избежать обозначенных проблем за счет образования смешанных солей 2NH4NO3·(NH4)2SO4 (2:1) и 3NH4NO3·(NH4)2SO4 (3:1).

Цель: синтез смешанных солей, исследование температурных пределов устойчивости смешанных солей в сухой и влажной атмосфере.

При варьировании температурного режима и соотношения исходных реагентов были подобраны оптимальные условия кристаллизации смешанных солей из насыщенных растворов. Было показано, что дополнительная очистка поверхности монокристаллов приводит к уменьшению примеси нитрата аммония в образцах синтезированных солей.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) определены пределы устойчивости смешанных солей в атмосфере искусственного воздуха. Сравнительный анализ кривых ДСК смешанных солей нитрата и сульфата аммония и их механических смесей в том же мольном соотношении позволил оценить энтальпию образования смешанных солей.

Термоциклирование образца соли 2:1 при температурах 50, 70, 90 °С показало, что соль устойчива к процессам нагрева/охлаждения в осушенном воздухе.

Исследование влагоустойчивости образцов проводили в климатической камере с последующей регистрацией изменения фазового состава методом количественного РФА и изменений пределов устойчивости методом ДСК. В ходе исследования было показано, что соль состава 3:1 является более гигроскопичной, чем соль 2:1. Обобщенные результаты анализа свидетельствуют о снижении пределов устойчивости солей во влажной атмосфере. На основании проведенных исследования можно сделать вывод об устойчивости смешанной соли состава 2:1 при выдерживании ее в течение 2-х часов в атмосфере с относительной влажностью 50 % при температуре 30 и 50 °С, но распаде при повышении температуры до 70 °С.

Работа выполнена при поддержке компании УРАЛХИМ.