Иммобилизация проспидина и цисплатина коллоидным золотом

Соломевич С.О.

Студент

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

e-mail: sergejsolomevich@yandex.ru

Целью данной работы было получение лекарственных форм противоопухолевых препаратов проспидина и цисплатина с использованием наночастиц золота [1] в качестве носителя и исследование их противоопухолевой активности in vitro.

Были исследованы водные растворы КЗ со средним диаметром частиц 25 нм, приготовленные по методике [2], стабилизированные полиэтиленгликолем. Сорбцию противоопухолевых препаратов цисплатина и проспидина КЗ проводили из их водных растворов с концентрациями 8,33∙10-5 ÷ 3,33∙10-3 и 1∙10-1 ÷ 4∙10-1 ммоль/мл соответственно при T = 293 K. Показано, что максимальное количество иммобилизованного проспидина составляет около 0,36 моль на 1 г используемого раствора коллоидного золота (в пересчете на золото). Максимальное содержание цисплатина в фазе КЗ составляет 36,3 ммоль/г при его концентрации в исходном растворе 3,3∙10-3 ммоль/мл.

Исследование цитостатической активности проведено на монослойной культуре опухолевых клеток НеLа (эпителиоидная карцинома шейки матки человека, клон М). Перед анализом несвязанные цитостатики удалялись с раствором после центрифугирования, осадок КЗ с иммобилизованными цитостатиками ресуспензировался. Отдельно оценивалась цитостатическая активность КЗ.

Таким образом, была изучена иммобилизация цисплатина и проспидина для концентраций, соответствующих их терапевтической дозе. Показано, что подавление клеток HeLa иммобилизованным КЗ проспидином соответствует подавлению клеток HeLa раствором проспидина, при существенном уменьшении концентрации проспидина. Для иммобилизованного КЗ цисплатина подавление клеток HeLa также значительно, но меньше, чем для его водных растворов. Было показано проявление цитостатической активности КЗ.

Литература

1. Hughes G.A. Nanostructure-mediated drug delivery // Nanomedicine. 2005. Vol. 1. P. 22-30.

2. Маракушев С.А. Геомикробиология и биохимия золота. Наука, Москва, 1991.