Гидродеароматизация дизельных топлив в присутствии катализаторов на основе мезопористых алюмосиликатов

Борисов Денис Валерьевич

Студент (магистрант)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Высшая Школа Инновационного Бизнеса, Москва, Россия.

E-mail: borisovdv82@rambler.ru

В последние годы во многих регионах мира ужесточаются экологические требования к топливам. Основную часть загрязнений окружающей среды составляют отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания. Так, в России из 35 млн. т вредных выбросов различных транспортных средств более 80% приходится на автомобильный транспорт. Источники этих загрязнений сконцентрированы в основном в крупных населенных пунктах или на автострадах. В то же время климатические условия Российской Федерации обуславливают большую потребность в высококачественных низкозастывающих дизельных топливах, которая на сегодняшний день обеспечивается менее чем наполовину. Жесткие требования к качеству моторных топлив (в первую очередь, по содержанию серы, полициклических ароматических углеводородов) определяют необходимость совершенствования технологических процессов [1].

Одним из таких процессов является гидродеароматизация углеводородных дистиллятных фракций, которая проводится с целью превращения ароматических углеводородов в нафтеновые, парафиновые, а также насыщения водородом непредельных соединений. В качестве сырья для процесса гидродеароматизации используются гидроочищенные прямогонные нефтяные фракции, газойли каталитического и термического крекинга, коксования с высоким содержанием ароматических углеводородов. В рамках работы были изучены перспективные катализаторы, отработаны методики приготовления и модификации бифункциональных катализаторов на основе мезопористых алюмосиликатов и металлов платиновой группы. Были синтезированы алюмосиликаты типа Al-HMS с различным соотношением Si/Al, обладающие высокой удельной поверхностью до 1083 м2/г , в качестве темплата (структурирующего агента) использовали гексадециламин (табл.)[2,3].

Влияние соотношения  Si/Al на свойства мезопористых алюмосиликатов типа Al-HMS.

| Соотношение Si/Al | Dпор, Ǻ | Vпор, см3/г | Sуд, м2/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35 | 0,80 | 754 |
| 30 | 26 | 0,82 | 1083 |
| 40 | 28 | 0,79 | 934 |

Бифункциональные катализаторы на основе мезопористых алюмосиликатов проявили высокую селективность в гидродеароматизации дизельных топлив при температурах 280 – 320 0С.

Литература

1. Алиев Р.Р.// Катализаторы и процессы переработки нефти. Москва. 2010. 389с.

2. Meynen V., Cool P., Vansant E.F. // Micropor. Mesopor. Mater.  2009. 125. P. 170-223.

3. Song С, Ma X. New design approaches to ullra-clean diesel fuels by deep desulfurization      and deep dearomatization. Appl Catal В 2003;41:207-38.