Изучение валентности ионов Yb в кубической фазе высокого давления YbGe2.85 методом возмущенных угловых корреляций

ЦВЯЩЕНКО А.В.1,3, ВЕЛИЧКОВ А.И.2, САЛАМАТИН А.В.2, ФОМИЧЕВА Л.Н.1,

САЛАМАТИН Д.А.1,  РЯСНЫЙ Г.К.3, BUDZYNSKI M.4, САДЫКОВ Р.А.1,5,

ИЛЮХИН К.С.3, СПАССКИЙ А.В.3

1Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, г. Троицк

2Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

3Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, г. Москва

4Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University, 20-031 Lublin, Poland

5Институт ядерных исследований РАН, г. Троицк

E-mail: ilyukhin@physics.msu.ru

Методом возмущенных угловых γγ-корреляций (ВУК) впервые исследованы электрические квадрупольные взаимодействия, возникающие на пробных ядрах 111Cd , локализованных в узлах Ge, в новых  кубических фазах YbGe2.85, TbGe2.85 и DyGe2.85 со структурой типа AuCu3, синтезированных при давлении 8 ГПа. Временные спектры угловой анизотропии были описаны одной квадрупольной частотой, так как узел Ge имеет 3m- симметрию. Величины квадрупольных частот оказались близкими к значениям частот наблюдаемых ранее методом  ВУК в соединениях c аналогичной кристаллической структурой RSn3.

Для соединения YbGe2.85 были измерены спектры угловой анизотропии в зависимости от внешнего давления (см. рис.1). Из этих спектров была определена зависимость валентности ионов Yb  от давления (см. рис.2).

Рис. 1.                                                                   Рис. 2.