Синтез и люминесцентные свойства полимерных порошкообразных композитов на основе квантовых точек CdSe

Рубашная Д.С.1, Минаев Н.В.2

Студент1, младший научный сотрудник2

1Физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: dariarubashnaya@gmail.com

В настоящее время большое внимание уделяется полупроводниковым квантовым точкам (КТ) CdSe с характерным линейным размером в несколько нанометров, имеющие высокий квантовый выход фотолюминесценции в видимой и ближней УФ-областях спектра, так как они представляют интерес для широкого круга различных применений от оптоэлектроники до биомедицины. Их уникальные оптические свойства (высокая интегральная яркость в узком спектральном диапазоне, зависящем как от размеров самих квантовых точек, так и от их окружения) позволяют разрабатывать и создавать на их основе новые типы фотогальванических приборов, различные оптоэлектронные устройства, методы и средства идентификации и маркировки, а также элементы для перспективных сенсорных и телекоммуникационных систем [1,2,3]. Целью настоящей работы являлось проведение исследований, направленных на создание экспериментальных образцов порошков полимерных микрочастиц, содержащих КТ CdSe с определенным спектром  излучения, а также изучение люминесцентных свойств полученных порошкообразных полимерных нанокомпозитов на их основе.

В качестве исходных материалов для получения композитных порошков, были использованы: коллоидный раствор КТ CdSe в толуоле с различными люминесцентными характеристиками (с максимумами люминесценции 519 и  589 нм, для предотвращения процессов агрегации данные точки были покрыты гексадециламином), порошок аморфного политетрафторэтилена (ПТФЭ) и порошок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). Размеры микрочастиц порошка ПТФЭ были порядка 2 мкм, а частицы порошка ПЭНП были хлопьевидной формы с широким распределением по размерам, начиная от 20мкм и выше.  Синтез полимерных нанокомпозитов проводился в специально собранной экспериментальной установке отдела физических проблем НИИЯФ МГУ, с помощью которой осуществлялся процесс сверхкритической флюидной (СКФ) импрегнации (диффузионного внедрения) КТ внутрь микрочастиц [4,5,6]. В качестве сверхкритической среды, через которую происходило внедрение КТ в полимер, использовался диоксид углерода, находящийся в сверхкритическом состоянии (при температуре 50°С и давлении 200 атм.).

После получения порошкообразных нанокомпозитов с КТ CdSe, осуществлялась промывка этих образцов в растворе толуола для того, чтобы освободить микрочастицы от  прилипших к их поверхности КТ. Таким образом, в порошке оставались только те КТ, которые вошли в результате импрегнации во внутрь пор частиц. Эти порошки помещались в специальные стеклянные капиллярные трубки толщиной 1 мм для удобства в дальнейших исследованиях на люминесцентной установке, где в качестве источника  возбуждения  использовался светодиод с λ = 380 нм.

При исследовании люминесцентных свойств порошкообразных композитных полимерных материалов (ПТФЭ и ПЭНП), иммобилизованных квантовыми точками CdSe, были получены следующие результаты. Установлено, что введение КТ CdSe в матрицы данных полимеров приводит к длинноволновому сдвигу спектров флуоресценции этих точек по сравнению с их исходными спектрами в растворах толуола. При этом эксперименты с промывкой полученных композитов демонстрируют относительно большую эффективность вхождения КТ меньших размеров ~3 нм (λфл = 520 нм) в матрицу полимеров по сравнению с частицами больших размеров ~5 нм (λфл = 610 нм), а иммобилизация КТ CdSe в микрочастицы порошка ПТФЭ происходит эффективнее, чем в микрочастицы порошка ПЭНП. Установлены особенности изменения полос ФЛ для КТ CdSe, в матрицах ПЭНП и ПТФЭ при их термообработке (отжига от 20°С до 135°С), которые определяются взаимодействием механизмов агрегации наночастиц при повышенных температурах и их окислении в воздушной атмосфере. Продемонстрирована возможность создания на основе композитных порошков КТ CdSe  ПЭНП пленочных материалов с люминесценцией в области 500 нм.

# Литература

- Гладышев П.П., Вакштейн М.С., Филин С.В., Дмитровская М.В., Мартынов Я.Б., Новичков Р.В., Пузынин А.И., Рыбакова А.В., Таначев И.А., Тузова В.В., Тулебаев С.Д. Люминесцентные фильтры и концентраторы солнечного света на базе коллоидных квантовых точек и органических люминофоров //Rusnanotech 2009.

- Popov V.K., Bagratashvili V.N., Krotova L.I., Rybaltovskii A.O., Smith D.C., Timashev P.S., Yang J., Zavorotnyi Yu.S., Howdle S.M. A Route to Diffusion Embedding of CdSe/CdS Quantum Dots in Fluoropolymer Microparticles //Green Chemistry. 2011, 13 (10), PP.2696-2700.

- Tomczak N., Janczewski D., Han M., Vancso G.J. Designer polymer-quantum dot architectures //Progress in Polymer Science. 2009, 34, P.393

- Баграташвили В.Н., Вакштейн М.С., Заворотный Ю.С., Кротова Л.И, Маняшин А.О., Попов В.К., Рыбалтовский А.О., Тараскина И.И., Тимашев П.С. Получение мелкодисперсных флуоресцирующих полимерных нанокомпозитов на основе квантовых точек CdSe с помощью сверхкритического диоксида углерода // Перспективные материалы. 2010, (2), C. 39-45.

- Баграташвили В.Н, Дорофеев С.Г., Ищенко А.А., Колташев В.В., Кононов Н.Н., Крутикова А.А., Рыбалтовский А.О., Фетисов Г.В. Иммобилизация люминесцирующего нанокремния в матрице микродисперсного политетрафторэтилена с помощью сверхкритического диоксида углерода // СКФ-ТП. 2010, Т.5, №2, С.79-90.

- Bagratashvili V.N., Vakshtein M.S., Zavorotnyi Yu.S., Krotova L.I., Manyashin A.O., Popov V.K., Rybaltovskii A.O., Taraskina I.I., Timashev P.S. Fabrication of fine powder fluorescent polymer nanocomposites based on CdSe quantum dots using supercritical carbon dioxide //Inorganic Materials: Applied Research. 2010, V.1, №4, PP.297-302.