Фурье-анализ спектров фотоотражения легированных пленок n-GaAs

Труфанов Евгений Андреевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: evgenytrufanov@gmail.com

Целью данной работы является исследование методом спектроскопии фотоотражения полупроводниковых структур на основе GaAs, для которых характерно наличие в модуляционных спектрах осцилляций Франца-Келдыша.

Запись спектров фотоотражения осуществлялась при комнатной температуре на установке с двойным монохроматором [1]. В качестве образцов использовались полупроводниковые структуры n-GaAs с различной концентрацией носителей заряда, 3×1018cm−3, 6×1017cm−3, 4×1018cm−3и образец δ-GaAs (технологический номер 1205). Для применения быстрого преобразования Фурье написана программа для перевода экспериментальных спектров фотоотражения из линейной сетки в нанометрах в линейную сетку в электрон-вольтах.

Получены спектры фотоотражения для серии исследуемых образцов n-GaAs. Спектры приведены к линейной сетке по энергиям. Написана программа для получения Фурье-образа осцилляций Франца-Келдыша, основанная на быстром преобразовании Фурье. Полученные в результате обработки спектров напряженности встроенного электрического поля и отношения эффективных масс тяжелых и легких дырок приведены в таблице.

| N | n,cm−3 | ES1,kVcm | ES2,kVcm | μhhμlh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3×1017 | 102±13 | 32±7 | 2,35±0,12 |
| 2 | 6×1017 | 123±22 | 39±8 | 2,16±0,16 |
| 3 | 4×1018 | 129±43 | 41±11 | 2,53±0,25 |
| 4 | Образец 1205 | 307±101 | 131±29 |  |

Методом спектроскопии фотоотражения исследованы полупроводниковые структуры на основе соединения GaAs с различной концентрацией носителей. В спектрах обнаружено наложение осцилляций Франца-Келдыша различных периодов. В результате обработки спектров фотоотражения с осцилляциями Франца-Келдыша с помощью быстрого преобразования Фурье получены зависимости модуля модуляционного сигнала от «частоты» осцилляций [2]. В полученных зависимостях наблюдается от двух до четырех пиков, что указывает на наличие в исследуемых структурах нескольких областей со встроенным электрическим полем. Для определения модуля вектора напряженности электрического поля предложена методика соотнесения «частот» осцилляций.

Литература

1. Авакянц Л.П., Боков П.Ю., Червяков А.В. «Автоматизированная установка для регистрации спектров фотоотражения с использованием двойного монохроматора». ЖТФ том 75, вып. 10, стр. 66-68 (2005)

2. Sheibler H.E., Alperovich V.L., Jaroshevich A.S., and Terekhov A.S. «Fourier Resolution of Surface and Interface Contributions to Photoreflectance Spectra of Multilayered Structures». Phys. Stat. sol. (a) 152, 113 (1995)