Исследование диэлектрической проницаемости магнитореологических эластомеров в магнитных полях

Хайруллин Марат Фаизович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

- E-mail: Khajrullin@gmail.com

Магнитореологические эластомеры (магнитоэластики) - это магнитоуправляемые композиционные материалы, способность которых изменять размеры, упругие свойства и другие физические параметры в магнитном поле открывает большие возможности для их широкого применения [1]. Обычно магнитоэластики состоят из упругой матрицы, в которой распределены магнитные частицы. Меняя концентрацию частиц, параметры частиц и матрицы, можно получить магнитоэластики с различными свойствами [2].

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния магнитного поля на величину диэлектрической проницаемости магнитоэластиков. Были изучены свойства образцов на основе магнитных частиц Fe с концентрацией 40-77 масс. %. в различных магнитных полях при различных взаимных ориентациях магнитного и электрического полей. Величина диэлектрической проницаемости определялась по результатам измерения емкости плоского конденсатора, заполненного магнитоэластиком.

Обнаружено изменение диэлектрической проницаемости магнитоэластика с ростом напряженности магнитного поля - при изменении поля от 0 до 5400 Э проницаемость увеличивается в полтора раза. Наблюдается анизотропия эффекта - при ориентации образца параллельно полю эффект меняет знак и проницаемость уменьшается. Исследована частотная зависимость проницаемости (Рис.1) в диапазоне частот от 1 до 200 кГц. На полевой зависимости диэлектрической проницаемости наблюдается гистерезис (Рис.2). В полях близких к максимальным достигается насыщение, причем для образцов с меньшим содержанием магнитных частиц насыщение достигается в меньших полях.

Магнитоэластики с наблюдаемыми свойствами могут быть применены при создании различных устройств с магнитоуправляемыми параметрами.

Рис.2: Зависимость диэлектрической проницаемости от величины магнитного поля. Частота 10 кГц.

Рис.1: Зависимость диэлектрической проницаемости магнитоэластика от частоты при различных значениях магнитного поля.

Работа поддержана грантом РФФИ 11-02-00906-а.

Литература

- Chertovich, A. V. Stepanov, G. V. Kramarenko, E. Y. Khokhlov, A. R. “New Composite Elastomers with Giant Magnetic Response”, Macromolecular materials and engineering 2011, 357, 767–770.

- L. Kubisz , A. Skumiel, E. Pankowski, Dorota Hojan-Jezierska. Magnetically induced anisotropy of electric permittivity in the PDMS ferromagnetic gel. Journal of Non-Crystalline Solids 2010, 295, 336–341.

Автор выражает признательность научному руководителю доценту, к.ф.-м.н. Н.С. Перову за помощь в подготовке тезисов.