Магнитные и магнитотепловые свойства и уточненная фазовая диаграмма монокристалла гольмия вдоль оси легкого намагничивания

Зверев Владимир Игоревич

аспирант

E–mail: vi.zverev@physics.msu.ru

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Хорошо известно, что в настоящее время магнитные материалы, одновременно испытывающие магнитный и структурный фазовые переходы первого рода, рассматриваются как наиболее многообещающие материалы для использования в прототипах магнитных тепловых машин.

В данном аспекте в настоящей работе исследуются магнитные и магнитокалорические свойства высокочистого монокристалла редкоземельного металла гольмия. В работе проведены детальные измерения намагниченности, магнитной восприимчивости, теплоемкости и магнитокалорического эффекта (прямым методом) в температурном интервале от 5 до 350 К и в диапазоне магнитных полей от 0 от 100 кЭ, приложенных вдоль оси легкого намагничивания (для гольмия – ось b).

В работе показано наличие новых промежуточных фаз типа spin-slip на магнитной фазовой диаграмме в интервале температур от 20 до 60 К и от 90 до 110 К. Кроме того, в целях прояснения физических явлений, приводящих к такому многообразию фаз в гольмии, проведен теоретический расчет из первых принципов его электронной структуры.

Литература

- B. C. Gerstein, M. Griffel, L. D. Jennings, and R. E. Miller, J. Chem. Phys. 27, 394 (1957).

- T. Nagamiya, J. Appl. Phys. Suppl. 33, 1029 (1962).

- W. C. Koehler, J. W. Cable, M. K. Wilkinson, and E. O. Wollan, Phys. Rev. 151, 414 (1966).

- R. B. Flippen, J. Appl. Phys. 35, 1047 (1964).

- V. Yu. Bodryakov and S. A. Nikitin, J. Magn. Magn. Mater. 188, 161 (1998).

- M. Akhavan and H. A. Blackstead, Phys. Rev. B 13, 1209 (1976).

- J. Bohr, D. Gibbs, D. E. Moncton, and K. L. D'Amico, Physica A 140, 349 (1986).

- J. Jensen and A. R. Mackintosh, J. Magn. Magn. Mater 104-107, 1481 (1992).

- H. Ohsumi, J. of the Phys. Soc. of Japan 71, 1732 (2002).

- O. V. Lousnamma and L. J. Sundstroem, Phys. Rev. 150, 399 (1966).

Автор выражает признательность профессору, д.ф.-м.н. Тишину А.М. за полезные обсуждения результатов работы.