Расчет кратности вырождения основных энергетических уровней иона кобальта Co2+ матричным методом

Гончаров Евгений Олегович

Аспирант

Национальный исследовательский университет «МЭИ»,

Институт Электротехники, Москва, Россия

E-mail: goncharoveo@list.ru

Представленные на сегодняшний день данные для иона Co2+ показывают, что экспериментально полученное значение магнитного момента превышает теоретически предсказанное [1, 2]. Этот факт говорит о неполном учете всех взаимодействий в ионе Co2+ при теоретическом расчете.

В настоящей работе были рассчитаны параметры энергетические уровней иона Co2+ с использованием матричного метода, который предполагает расчет полной матрицы всех взаимодействий, существующих в комплексном ионе.

В случае ионов с электронной конфигурацией d7 матрица имеет размерность 120 и позволяет рассчитывать энергетическую структуру в зависимости от параметра спин – орбитального взаимодействия ξ, потенциала внутримолекулярного поля Dq и параметров электростатического взаимодействия между электронами F2 и F4.

В частности, для иона Co2+ было исследовано поведение основных энергетических уровней 4F, 4P и 2G при изменении величины спин – орбитального взаимодействия и рассчитаны их кратности вырождения при различном соотношении параметров электростатического взаимодействия F2 и F4 (рис.1).

Рис.1. Поведение основных энергетических уровней иона Co2+ при изменении величины спин-орбитального взаимодействия.

На основе анализа полученных расчетных данных, описывающих величину кратности вырождения энергетических уровней иона Co2+, были определены величины параметров F2 и F4 и ξ, согласующиеся с экспериментально полученными данными об энергетической структуре иона Co2+.

Использование полученных результатов исследования, а также применение матричного метода для расчета магнитного момента ионов группы железа [1] позволит подробнее изучить природу магнетизма в целом.

Литература

- Гончаров Е.О., Кустов Е.Ф. Определение магнитных моментов ионов группы железа. // Труды 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». 24-29 ноября 2010 г. Ч. V: Физическая и квантовая электроника. М., 2010. С.154-156.

- Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. Т.1. М.: Мир, 1976.