Спектры фоттотражения полупроводниковых квантовых ям различной глубины

Мещанкин А.В.

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Email: meschankin.andrey@physics.msu.ru

Гетероструктуры с квантовыми ямами на основе InGaAs представляют собой основу современных приборов электроники. Их используют в качестве каналов полевых транзисторов, областей формирования излучения в светодиодах и лазерах. Основная особенность такого рода структур появление эффектов размерного квантования электронов и дырок в области квантовой ямы [2].

Для бесконтактной диагностики энергетического спектра электронов и дырок в квантовых ямах полупроводниковых гетероструктур используют методы люминисценции, возбуждения люминисценции, спектроскопии поглощения, а также, методы модуляционной спектроскопии [3].

В настоящей работе методом спектроскопии фотоотражения иследованы шесть образцов гетероструктур с квантовыми ямами различной глубины на основе гетеропары InGaAs/InGaAsP. В гетеропаре состав слоев InGaAs и InGaAsP формировался таким образом, чтобы периоды их кристаллических решеток совпадали.

Работа проводилась на экспериментальной установке с использованием двойного монохроматора, что позволило уменьшить неконтролируемый разогрев исследуемых образцов и, связанный с фотогенирацией носителей, изгиб зон. Это дало возможность провести регистрацию спектров фотоотражения с минимальным воздействием зондирующего и модулирующего излучения на образцы [1].

В спектрах фотоотражения обнаружены группы спектральных линий в областях энергий 1.2-1.4 эВ . Первая группа связана с межхонными переходами в области квантовой ямы InGaAs, вторая группа – с барьерами InGaAsP, третья группа – с подложкой GaAs. Установлено, что в спектрах фотоотражения структур с квантовыми ямами большей глубины наблюдается большее число линий, связанных с межзонными переходами [4,5]. Нами наблюдались спектры с числом линий равных 6 и 3.

В спектре фотоотражения одного из образцов данные линии, связанные с межзонными переходами в области квантовой ямы, смазаны. Это указывает на невысокое качество гетерограниц в яме.

Литература

- Авакянц Л.П., Боков П.Ю., Червяков А.В., «Автоматизированная установка для регистрации спектров фотоотражения с использованием двойного монохроматора» Журнал технической физики, 2005, том 75, вып. 10(стр 66-68)

- Федоров А.В. «Физика и технология гетероструктур, оптика квантовых наноструктур» ИТМО, Санкт-Петербург 2009.

- Херман М. «Полупроводниковые сверхрешетки» Мир, 1989.

- Aspens D.E. «Third – derivative modulation spectroscopy with low – field electroference» Surf. Science. Vol. 37, p. 418 (1973).

- Misiewicz J., Sitarek P., Sek G., Kudrawiec R. «Semiconductor hetorostructures and device structures investigated by photoreflectance spectroscopy» Materials science, Vol. 21, № 3, 2003