Исследование зависимости сопротивления керамики на основе SiC-AlN методом электроимпульсного спекания

Магомедова Джаанет Киниязовна

Сафаралалиев Гаджимет Керимович, Билалов Билал Аругович, Кардашова Гюльнара Дарвиновна, Магомедова Зульфия Серажутдиновна.

Дагестанский Государственный Университет

Сафаралиев Гаджимет Керимович, д.ф.-м.н.

djaanet@list.ru

Одним из  существенных характеристик в методе электроимпульсного спекания, является сопротивление спекаемой заготовки [1]. Для получения высокоплотных керамических материалов на основе карбида кремния требуется максимально интенсивное воздействие на прессуемый порошковый материал.

Для установления оптимальной температуры, при которой необходимо провести процесс электроимпульсного спекания были определены зависимости удельного сопротивления прессованных заготовок от температуры [2]. Было установлено, что в температурном диапазоне от 300С до 1800С с интервалом 300С при постоянных значениях давления прессования, массы, плотности и состава порошка SiC-AlN удельное сопротивление меняется незначительно (0,3-3·106 Ом). От 30°С до 120°С оно практически не меняется, а при  увеличении температуры от 120°С до 180 °С сопротивление растет почти на порядок.

Для увеличения   проводимости заготовки пресс-форма нагревается до 400 0С и имеет следующие параметры: площадь сечения – 1 см2, высота – 4 см. В качестве катализаторов процесса спекания применяли оксид иттрия и углеродные наночастицы (фуллерены) до 1,5 % вес. порошка до 400°С его сопротивление падает  (риc 1).

Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления порошковой засыпки.

Список публикаций:

[1]Райченко А.И. Основы процесса спекания порошков пропусканием электрического тока. – М.: Металлургия, 1987. – 128 с.

[2]Прихна Т.А., Сербенюк Т.Б., Фресенко И.П. Теплопроводность керамики, полученной свободным спеканием.//Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения.- 2008.-  Вып. 11.– С. 411 – 414