Исследование из первых принципов атомной и электронной структуры ориентированных плёнок линейно-цепочечного углерода

Коробова Юлия Геннадьевна

младший научный сотрудник

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: korobovajg@yandex.ru

В последнее десятилетие идёт интенсивный поиск новых материалов для создания наноэлектронных устройств. В этой области углеродные материалы имеют большой потенциал и широко исследуются [1,2]. В качестве подобных объектов можно предложить углеродные цепочки или их конгломераты, которые можно рассматривать как ансамбли квантовых нитей. Подобная плёночная структура была получена в 1990е годы на физическом факультете МГУ. На основе анализа экспериментальных данных была предложена модель структуры углеродных плёнок: они  многослойные и каждый слой состоит из изогнутых линейных углеродных атомных цепочек, плотно упакованных в гексагональную решетку, расстояние между цепочками составляет от 0.490 до 0.503нм [3]. Данные плёнки обладают анизотропии свойств электронной проводимости: проведённые исследования показали, что отношение вертикальной проводимости к горизонтальной составило порядка 105 [3]. Это открывает перспективу использования таких плёнок для создания активных элементов для наноэлектроники, поскольку параллельно поверхности они являются диэлектриками, в то время как в направлении вдоль цепочек имеет место баллистическая квантовая проводимость [3]. Таким образом, поскольку ориентированные углеродные плёнки обладают необычными структурными и электронными свойствами необходимо провести более детальное теоретическое исследование их структуры и свойств, чтобы найти оптимальный путь их применения.

В настоящей работе проведено исследование из первых принципов атомной, электронной и зарядовой структуры ориентированных углеродных плёнок методами теории функционала электронной [4], с помощью программного пакета VASP (Vienna ab-initio simulation package) [5].

Для исследования атомной структуры ориентированных углеродных плёнок была рассмотрена описанная выше экспериментальная модель структуры плёнок. Начальное расстояние между атомами углерода в цепочках в составе плёнок было взято 1.28Å, что соответствует кумуленовому типу связи между атомами углерода (=С=С=С=). Во всех расчётах на основании экспериментальных данных [6] были использованы линейные фрагменты изогнутых углеродных цепочек по 8 атомов углерода. Была проведена серия расчётов атомной структуры плёнки при изменении расстояния между цепочками в её составе. В результате получена свободная энергия плёнки как функция межцепочечного расстояния. По результатам расчёта плёнка с расстоянием между цепочками ~3.0Å обладает минимальной энергией, что совпадает с результатами, полученными Беленковым и Мавринским для структуры идеального карбина [16], состоящего из прямых гексагонально упакованных углеродных, но идёт в разрез с экспериментальными данными исследования ориентированных углеродных плёнок, которые дают межцепочечное расстояние ~5.0Å [3]. Поэтому было выдвинуто предположение, что структурная модель плёнок не полна, и было решено применить полученные нами ранее результаты по формированию изгибов в отдельных углеродных цепочках, показывающие, что для формирования стабильных изгибов углеродных цепочек к атому углерода на изгибе должен быть присоединён атом примеси [7] (Рис.1).

Рисунок1. Стабилизация изгибов углеродной цепочки за счёт присоединения атомов водорода.

Следовательно, была проведена новая серия расчётов, в которой структурная модель ориентированной углеродной плёнки была изменена: к каждому атому углерода на изгибе цепочек в составе плёнок был присоединён атом примеси. В качестве примеси был выбран водород, поскольку его присутствие не могло быть обнаружено теми экспериментальными методиками, которые ранее использовались для исследования структуры плёнки [3] и, следовательно, не противоречит экспериментальным данным. Основываясь на методе осаждения данных плёнок [3],  можно сделать вывод, что некоторое количество водорода обязательно присутствует в камере во время синтеза плёнок. В рамках новой модели минимумом свободной энергии обладает углеродная плёнка, в которой расстояния между цепочками составляет 5.0Å. Таким образом, результаты расчёта великолепно согласуются с описанными выше экспериментальными данными [3], вследствие чего структурная модель ориентированных углеродных плёнок должна быть изменена и дополнена атомами водорода, стабилизирующими изгиб углеродных цепочек. Углеродные цепочки в линейных фрагментах имеют полииновый тип связи (−C≡C−C≡). Кроме того, цепочки в линейных фрагментах не строго прямые, а коррелировано  дугообразно искривлены. Была оценена энергия связи между цепочками в составе плёнки: EB=0.41эВ. Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие между цепочками в плёнке сильнее ван дер-Ваальсового (как правило, менее 0.08эВ), но слабее химического.  Проведённое исследование распределения заряда вдоль цепочек в составе плёнок показало, что заряд перетекает из области изгиба в линейные фрагменты и в области атома водорода составляет 0.8e, в то время как вблизи атома углерода 6.2e. Таким образом, в области атомов водорода образуется небольшой положительный заряд, что может привести к кулоновскому отталкиванию между цепочками в плёнке.

Основываясь на полученных данных, можно предложить следующий механизм стабилизации структуры плёнок. Углерод и водород образуют сильную химическую связь, формируя изгиб углеродной цепочки. Углеродные атомы в соседних цепочках взаимодействуют между собой, вследствие чего углеродные цепочки притягиваются друг к другу, стремясь сойтись на расстояние 3Å, которое является наиболее предпочтительным для беспримесного карбина. С другой стороны, заряд из области атома водорода перетекает к атому углерода, поскольку электроотрицательность углерода выше, чем водорода. Поэтому на каждом изгибе углеродной цепочки будет располагаться положительно заряженный ион водорода. Эти заряды вынуждают цепочки отталкиваться друг от друга в связи с кулоновским взаимодействием. Таким образом, эти два разнонаправленных процесса приводят к тому, что имеет место некоторое равновесное состояние, при котором оптимальным расстоянием между цепочками в плёнке является ~5.0Å.

Исследование электронной структуры прямых и изогнутых углеродных цепочек (отдельных и в составе плёнок) показало, что формирование изгиба за счёт примеси водорода приводит к образованию запрещённой зоны вблизи энергии Ферми шириной шириной Egсhain=0.56эВ для отдельных цепочек и Egfilm=0.43эВ для плёнок.

Литература

- P. Avouris, J. Appenzeller, R. Martel, J.Shalom, Wind proceedings of the IEEE, 91, 11(2003).

- H. Santos, L.Chico, L.Brey, Phys. Rev. Lett., 103, 086801 (2009).

- Franco Cataldo, Polyynes Synthesis, Properties, and Aplications, CRC Press Taylor &Francis Group, 2006, (V.G. Babaev, M.B. Guseva, N.D. Novikov, V.V. Khvostov et al., p. 219).

- W. Kohn. Rev. Mod. Phys. 71, 1253(1999)

- G. Kresse, J. Furthmuller, Phys. Rev. B 54, 11169(1996).

- Yu. Kudryavtsev, S. Evsyukov, M. Guseva, V. Babaev et al., Russian Chemical Bulletin, 42, 399(1993)

- Ю.Г. Коробова, Д.И. Бажанов, Письма в ЖЭТФ, 93(11), 730(2011)