ОСОБЕННОСТИ УСТАЛОСТНАЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗИЁВАДДИНОВ ЖАХОНГИР КОСИМОВИЧ

аспирант

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НПО «ФИЗИКА-СОЛНЦЕ» АН РУЗ

jahongirziyo@mail.ru

Гетерогенные среды (ГС) распространены в природе и широко используются в технике. Изучением их обобщенной проводимости и других физико-механических свойств занимаются более ста лет [1]. Было использовано много методов, приемов исследования, полуэмпирических формул. В данной области отсутствует общий метод анализа физико-механических свойств. Не учитывается роль межгранульных  поверхностных областей (МПО) и связанных с ними физических особенностей [2,3].

Объекты исследования - изготовленные из теллуридов висмута сурьмы, полупроводниковые чувствительные элементы (ПЧЭ) усталостной повреждаемости, будучи жестко установлены на элемент конструкции, искажают структуру своей решетки при наложении усталостной деформации ε. Эти искажения нелинейные и сильно сказываются на электронной подсистеме полупроводника (в данном случае ПЧЭ из теллуридов висмута - сурьмы), что фиксируется по аномально большому изменению его электрического сопротивления – R ( ε).

Сложный спектр нагрузок приводит к сложному изменению структуры гетерогенного материала. Это отражается как на механическом импедансе конструкции (в нашем случае - это балка равного сечения, изготовленная из поликристаллического алюминиевого сплава (ПАС)), так и на сложном изменении электрического импеданса полупроводникового чувствительного элемента. В работе экспериментально исследована сложная динамика процесса усталостной повреждаемости в гетерогенном полупроводниковом материале.

В существующей литературе отсутствует алгоритм, позволяющий предсказать какого типа и как много микроструктур будут одновременно возникать в данных ПЧЭ и  ПАС,  после  наложения n – циклов деформации. В данной работе впервые такой алгоритм разработан. Это потребовало использования ЭВМ для программной реализации измерения акустических и электрических импедансов соответственно, алюминиевых сплавов (АС) и гетерогенных полупроводниковых материалов (ГПМ) в процессе наложения необратимой циклической деформации. На этой основе предложены новые  пути исследования структурных мутаций как АС так и ГПМ.

В работе  применялся фазовый метод исследования гистерезисных состояний в гетерогенных средах, при наложении усталостной деформации, в котором использовались экспериментальные данные R (e) ПЧЭ от величины e, полученные с шагом  D e = 10-6 , при том, что максимальное значение e =  |2*10-3 |.Таким образом, нами разработаны   методы исследования изменения структуры и свойств  ГПМ и указаны пути по реализации на этой основе нового метода определения тревожного состояния элемента конструкции.

Список литературы

А.В. Нетушил. // Электричество. 1975. Т. 10. С. 1-8.

С.А. Азимов, С.Х. Шамирзаев, М.Х. Агзамова. // Гелиотехника. 1985. № 4. С. 31-34.

S.Kh. Shamirzaev. // IJF. 2002. V. 24. № 7. pp. 777-782.