Первопринципное исследование влияния давления на структуру сульфата калия

Бугаева Инна Александровна

аспирант

Кемеровский государственный университет, физический факультет, Кемерово, Россия

E-mail: inkas88@yandex.ru

Сульфаты щелочных металлов обладают уникальными электрическими, оптическими и механическими свойствами и находят многочисленные применения в оптоэлектронике и лазерной технике. Целью данного исследования является изучение влияния гидростатического давления на структурные и электронные свойства кристалла K2SO4.

В настоящей работе вычисления геометрии и электронной структуры кристалла K2SO4 выполнены при помощи пакета CRYSTALL09  в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) с градиентной аппроксимацией обменно-корреляционного функционала PWGGA[1, 3].

На первом этапе проведена полная структурная оптимизация сульфата калия по условиям минимизации полной энергии и межатомных сил. Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными приведено в таблице:

|  | a, Å | b, Å | c, Å | V, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эта работа | 7.497 | 5.649 | 9.947 | 421.3 |
| Эксп. [2] | 7.485 | 5.726 | 10.067 | 431.5 |

Как видно из таблицы, имеет место удовлетворительное совпадение расчетных параметров решетки с экспериментальными. Отклонение по объему составляет -2.4%.

Оптимизация геометрии кристалла позволяет проследить за изменением его структурных параметров под давлением в интервале -2…15 ГПа. Постоянные решетки a, b, c уменьшаются (рис. 1). Следовательно, объем кристалла с увеличением давления также уменьшается (рис. 2). При отрицательных давлениях постоянные решетки и объем кристалла K2SO4 возрастают.

рис. 1. Зависимость постоянных решетки K2SO4 от давления.

рис. 2. Зависимость давления                от объема.

С увеличением давления все межатомные расстояния уменьшаются. Расстояния S-O практически не изменяются с увеличением давления, тогда как кратчайшие расстояния между атомами K1-O и K2-O уменьшаются существенно.

Величины, характеризующие параметры химической связи (заряды и заселенности областей перекрывания) также оказываются чувствительны к давлению. Величины зарядов атомов определялись вычитанием из полной заселенности атома заряда его ядра.

Установлено, что заряды атомов калия с увеличением давления уменьшаются, достигая минимального значения при P=6 ГПа, затем увеличиваются. При этом заряд атома серы уменьшается. Отрицательные заряды атомов кислорода O1 и O3 увеличиваются, а заряд атома O2 уменьшается.

Заселенность перекрывания между атомами K и O с увеличением давления слабо изменяется (P<2 ГПа), при больших давлениях наблюдается уменьшение величин заселенностей областей перекрывания. С другой стороны, заселенность перекрывания между атомами S и O уменьшается практически по линейному закону.

Также с помощью процедуры EOS пакета CRYSTALL09 получена зависимость полной энергии K2SO4 от объема (рис. 3). Видно, что любое отклонение от равновесного объема приводит к увеличению энергии. Рассчитан равновесный объем V0=421.3 Å3, модуль всестороннего сжатия B=43.4 ГПа и его производная по давлению B=5.4.

рис. 3. Зависимость полной энергии K2SO4 от объема.

Литература

1. Dovesi R., Saunders V.R., Roetti C., Orlando R., Zicovich, Wilson C.M., Pascale F., Civallezi B., Doll K., Harrison N.M., Buch I.J., D’Arco Ph., Liunell M. CRYSTAL 09 User’s Manual. – Torino:University of Torino. 2010.

2. McGinnety J A. Redetermination of the structures of potassium sulphate and potassium chromate: the effekt of electrostatic crystal forces upon observed bond lengths// Acta Crystallographica B. 1972, № 28. p. 2845-2852.

3. Perdew J.P, Wang Y. Accurate and simple analytic representation of the electron gas correlation energy // Phys. Rev. B. 1992, № 45. p. 13244-13251.