Исследование тонких пленок системы Fe-Zr-N методом конверсионной мессбауэровской спектроскопии.

Кривенков Максим Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: krivenkov@physics.msu.ru

Пленочные материалы широко используются в технике, в том числе в устройствах высокочастотной высокоплотной магнитной записи. Условия применения налагают на материал высокие требования по отношению к магнитным свойствам и износостойкости одновременно. Удовлетворить этим требованиям могут нанокомпозиты в виде дисперсно-упрочненного α-Fe.

В настоящей работе рассматриваются вопросы структуры и фазового состава пленок Fe-Zr-N, полученных методом высокочастотного реактивного магнетронного напыления [1] на подложку из жаропрочного стекла. Состав пленок варьировался по содержанию циркония(3-10%) и азота(6-10%). Исследование проводилось с помощью конверсионной мессбауэровской спектроскопии с регистрацией рентгеновского резонансного излучения, а также рентгеновского дифракционного анализа и микроскопии. В силу особенностей исследуемого объекта: большая толщина подложки ~ 2мм при толщине самой пленки порядка 1 мкм, съемка мессбауэровского спектра в геометрии на пропускание гамма-излучения становится невозможной. Поэтому был использован метод конверсионной мессбауэровской спектроскопии в геометрии обратного рассеяния. Этот тонкий метод позволяет определять различные интерметаллические фазы, образующиеся при напылении, с точностью до 1%.

В работе было обнаружено неравномерное распределение по толщине пленки образующихся фаз, которое существенным образом зависит от исходной концентрации циркония и азота.

Литература

1. Е. Н.Шефтель, П. К. Кесарева, Г. Ш. Усманова, С. И. Утицких, Н. С. Перов, Е. М. Иноуе, Р. Фуджикава. “Влияние условий магнетронного напыления и последующего отжига на структуру и магнитные свойства пленок ” //Физика металлов и металловедение, 2008, том 106, № 1, С. 1-9.