Моделирование захвата электрона в сцинтилляторах.

Киркин Р.В.1, Васильев А.Н.2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2Научно-исследовательский институт ядерной физики  имени Д.В.Скобельцина, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kirkinroman@yandex.ru

В настоящее время многие научные группы, специализирующиеся в области разработки детекторов ионизирующих излучений для нужд медицины, ядерной физики, космических исследований и других применений, занимаются исследованием путей повышения эффективности сцинтилляторов и улучшения их энергетического разрешения.  Поскольку достигнутые в настоящее время результаты приближаются к теоретическим пределам, то для дальнейшего улучшения характеристик этих кристаллов необходимо лучше понять процессы, происходящие в сцинтилляторах, и предложить физические пути увеличения квантового выхода сцинтилляционных материалов. Проблема улучшения энергетического разрешения связана с широко обсуждаемой в настоящее время проблемой непропорциональности выхода сцинтилляторов  [1-6].

В данной работе исследуются два эффекта, которые могут приводить к увеличению выхода экситонов в треках за счет рекомбинации электронов и дырок в начальные моменты времени. Для обоих эффектов были выполнены как аналитические вычисления, так и численное моделирование методом Монте-Карло. Рассматриваются вторичные электронно-дырочные пары, получающиеся в результате каскада размножения электронных возбуждений. В качестве модели использовалась неподвижная дырка и электрон с начальной кинетической энергией меньше ширины запрещенной зоны. Для простоты предполагалось, что электрон взаимодействует только с продольными фононами, и количество ветвей оптических фононов – одна или две. Электрон, рассеиваясь на продольных оптических и акустических фононах, теряет тем самым энергию и может быть захвачен полем неподвижной дырки с образованием экситонного состояния.

Один из эффектов - это захват электрона из так называемого горячего состояния. Классическая модель Онсагера связывания электрона с дыркой в экситон предполагает, что электрон захватывается из термализованного состояния. В данной работе показано, что эта модель значительно недооценивает выход экситонов в случае относительно высоких энергий продольных оптических фононов, так как не учитывает возможность захвата из состояния, когда электрон еще не успел термализоваться до характерных энергий теплового движения.

Второй эффект связан с наличием нескольких ветвей продольных оптических фононов в исследуемом материале. В работе показано, что в этом случае ускоряется релаксация электронов, и, в итоге, вероятность захвата электрона существенно выше, когда присутствуют две ветви оптических фононов по сравнению со случаем с одной ветви.

Данные оценки позволяют обосновать перспективность разработки сцинтилляционных кристаллов сложного состава, у которых эффективность и практические характеристики оказываются в ряде случаев выше, чем, например, у бинарных кристаллов.

Литература

1.   G. Bizarri, W. W. Moses, J. Singh, A. N. Vasil'ev, and R. T. Williams, “An analytical model of nonproportional scintillator light yield in terms of recombination rates,” J. Appl. Phys., vol. 105, pp. 044507, 2009.

2.   S. A. Payne, N. J. Cherepy, G. Hull, J. D. Valentine, W. W. Moses, et al., “Nonproportionality of scintillator detectors: theory and experiment,” IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. NS-56, pp. 2506–2512, 2009.

3.   S. A. Payne, W. W. Moses, S. Sheets, L. Ahle, N. J. Cherepy, et al., “Nonproportionality of scintillator detectors: theory and experiment II,” IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. NS-58, pp. 3392–3402, 2011.

4.   J. E. Jaffe, “Energy and length scales in scintillator nonproportionality,” Nucl. Instr. Meth., vol. A-580, pp. 1378–1382, 2007.

5.   F. Gao, Y. Xie, S. Kerisit, L. W. Campbell and W. J. Weber, “Yield, variance and spatial distribution of electron–hole pairs in CsI,” Nucl. Instr. Meth., vol. A-652, pp. 564–567, 2011.

6.   I. V. Khodyuk, P. A. Rodnyi, and P. Dorenbos, “Nonproportional scintillation response of NaI:Tl to low energy x-ray photons and electrons,” J.Appl. Phys., vol. 107, pp. 113513 – 113513-8, 2010.