Новые методы извлечения гуминовых кислот из углей Центрального Казахстана

Зиновьев А.Л.1, Турсынова Н.К.2

Студент, инженер

Карагандинский государственный технический университет1, НИИ «Новые материалы»2

Горный институт, Караганда, Казахстан

Zinoviev_aleksey@bk.ru, n_him@mail.ru

Гуминовые кислоты по прежнему привлекают пристальное внимание исследователей разнообразием своих полезных свойств. На их основе изготавливаются удобрения, структурообразователи почвы, различные биодобавки для сельскохозяйственных животных. На их основе изготавливают сорбенты, ионообменные смолы и т.д. и т.п [1].

Однако, классические методы экстракции углегуминовых кислот имеют общий недостаток – это длительность процесса экстракции в условиях конвекционного нагрева. Разные методики, в зависимости от источника сырья, рекомендуют проводить экстракцию водными растворами щелочей в диапазоне времени от 4 до 24 часов.

Из литературных источников известно, что ряд химических и физико-химических процессов в условиях микроволновой активации ускоряется в сотни и даже тысячи раз. Нами была исследована возможность щелочной экстракции гуминовых кислот из бурых углей Шубаркульского и Кумыс-Кудукского угольных бассеинов (Республика Казахстан). В процессе исследования было установлено, что применение микроволновой активации позволяет сократить процесс экстракции гуминовых кислот до 5-7 минут.

| Шубаркульский угольный бассеин |  | Кумыс-Кудукский угольный бассеин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КН | МВА | КН | МВА |
| 45%, 8 часов | 59%, 5 минут | 47, 8 часов | 50, 5 минут |
| КН – конвекционный нагрев |  | МВА – микроволновая активация |  |

Выходы желаемых продуктов в условиях МВА незначительно выше, чем выходы в условиях конвекционного нагрева. Но безусловная простота аппаратного оформления значительно упростили лабораторный способ выделения углегуминовых кислот, который успешно осуществляется в бытовой микроволновой печи.

Литература

- Хрусталёв Д.П., Цай В.Л., Газалиев А.М. Власова Л.М. Применение микроволнового излучения для получения гуматсодержащих удобрений на основе окисленных углей Шубаркульского угольного бассеина. Труды международной научной конференции «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030»», Караганда. 2011. С 359-362.