##### Спектрофотометрическое определение

Палладия(ІІ) в  анодном никеле, и никелевом порошке

### Р.А.Алиева,  У.М.Абилова,  Ф.М.Чырагов

## Бакинский государственный университет,

## химический факультет, Баку, Азербайджан

e.-mail: u.abilova@mail.ru

Для количественного определения палладия широкое распространение получили спектрофотометрические методы. В основе фотометрического определения палладия лежит использование органических реагентов[1].

Цель данной работы–разработка методики спектрофотометрического определения палладия(ІІ) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) - бензидином(R, H6R) в присутствии 4-аминоантипирина.. Ранее было разработано, методика определения палладия(ΙΙ) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) – бензидином [2]. Установлено что, смешанолигандной  комплексы образуются при  pН 4, λ=364нм.

Вычислены константы устойчивости комплексов lg2=15,750,05, молярные коэффициенты поглощения (Pd10-4=2,100,01), интервал подчинения закону Бера 0,21–5,09мкг/мл и соотношения реагирующих компонентов в составе (121).

Также было изучено влияние посторонних ионов и маскирующих веществ на комплексообразование. Результаты показали, что многократные количества щелочно-земельных и РЗЕ не мешают определению палладия. Данные по избирательности позволяют применить разработанную методику для фотометрического определения палладия(ІI) в виде разнолигандных комплексов в стандартном магматическом горном породам МО-3.

Для анализа взяли анодной никел, и никелевой порошок. Содержание палладия(ІI) в образце определяли фотометрическим методом, и правильность результатов уточнена по паспортным показателям и методу добавок. В анодном никеле найдено 0,082 %, а в никелевом порошке найдено 0,0705 % палладия.

Литература

[1]  Гинзбург С.И., Езерская Н.А., Прокофьева И.В., Федоренко Н.В., Шленская В.И., Бельский Н.К. Аналитическая химия платиновых металлов. М.: Наука, 1972. С.290.

[2] Р.А.Алиева, У.М.Абилова, Ф.М.Чырагов. Исследование разнолигандных комплексов палладия(II) с бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо) бензидином. VI конференция молодых ученых «теоретическая и Экспериментальная химия Жидкофазных систем» тезисы докладов 8-12 ноября 2011 г. Иваново