Способ очистки сточных вод от кадмия и цинка

Расулова Саида Магомедзагировна

Студентка

Дагестанский государственный университет, химический факультет, Махачкала, Россия

E–mail: saidohka_2008@mail.ru

Разработка относится к области аналитической химии, химической технологии и экологии и может быть использовано для определения малых количеств кадмия (II) и цинка (II) в сточных и природных водах.

В настоящее время годовое производство многих токсичных металлов равно или превышает их естественное содержание в годовом приросте биомассы. Это нарушает естественный круговорот металлов, вызывает загрязнение атмосферы, почвенных, грунтовых, континентальных вод, а так же самих почв. Токсичные металлы присутствуют в сточных водах гальванических производств и многих металлургических процессов, тяжелой и легкой промышленности и др. Они широко распространены в окружающей среде, а их накопление представляет угрозу здоровью человека. Основными источниками этих металлов для человеческого организма являются вода и пищевые продукты, поэтому мониторинг содержания тяжелых металлов в природных водах представляет актуальную задачу [1, 2].

Технический результат достигается созданием эффективных неподвижных фаз для извлечения ионов кадмия (II) и цинка (II) путем введения в раствор полимерного хелатообразующего сорбента полистирол-азо-бензол-азо-роданин и осуществления процесса сорбции при оптимальных условиях. Процесс извлечения ионов кадмия (II) и цинка (II) из сточных вод включает их извлечение на полистирол-азо-бензол-азо-роданине и элюирование 2М раствором НСl.

Синтезирован новый полимерный хелатообразующий сорбент на основе бензол-азо-роданина и сополимера стирола и дивинилбензола марки 30/100. В методике синтеза использованы реакции нитрования, восстановления, диазотирования и азосочетания [3].

Количественная сорбция ионов цинка (II) исследуемым сорбентом протекает в интервале значений рН 8,0-10,0; кадмия (II) 6,0-10,0. Перекрывающиеся оптимальные интервалы значений рН цинка (II) и кадмия (II) указывают на возможность их группового концентрирования исследуемым сорбентом.

Для достижения максимальной степени сорбции исследуемых ионов металлов время сорбции (при оптимальном значении рН) составляет 20 – 25 мин.

Экспериментальные данные определения оптимальных значений температуры для каждой системы «элемент – сорбент» показывают, что существенное влияние на процесс сорбции температура оказывает только в случае с ионами цинка (II). Для системы кадмий (II) – сорбент данный параметр оказывает незначительное влияние

Изучение избирательности действия исследуемого сорбента по отношению к Zn (II) и Cd (II) в присутствии макро- и микрокомпонентов вод показало, что ионы цинка и кадмия могут быть извлечены из вод сложного фонового состава.

Литература

- В. П. Дедкова, О. П. Швоева, С. Б. Саввин. Тест метод раздельного определения ртути (II), кадмия (II) и свинца (II) из одной пробы на волокнистом сорбенте ПАНВ-АВ-17// Журн. аналит. химии. 2006. Т. 61. № 8. С. 880.

- Р. А. Алиева, С. З. Гамидов, Ф. М. Чыгаров, А. А. Азизов. Предварительное концентрирование кадмия и цинка на хелатообразующем сорбенте и их определение пламенным атомно-абсорбционным методом.// Журн. аналит. химии. 2005. Т. 60. № 12. С. 1251.

- Басаргин Н.Н., Розовский Ю. Г. и др.- В кн.: Органические реагенты и хелатные сорбенты в анализе минеральных объектов. - М.: Наука, 1980. С. 82-116.