Изучение поверхности углеродных адсорбентов методом инверсионной газовой хроматографии

Султанова Айсылу Хамзиевна

Студент, магистрант

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: Aic_c@mail.ru

Методом инверсионной газовой хроматографии изучены особенности адсорбционных взаимодействий тест-сорбатов (н-алканы, бензол, спирты, сложные эфиры, кетоны) с различными типами функциональных групп модифицированных углеродных волокон и активированного березового угля. Исследования проводили на газовом хроматографе «Хром-5» с пламенно-ионизационным детектором в интервале температур 200-300 оС с использованием 0,5 м стеклянной колонки. Определены удерживаемые объемы тест-сорбатов при нулевых заполнениях поверхности адсорбентов. Построены изотермы сорбции, рассчитаны значения предельной величины адсорбции и константы сорбционного равновесия. Были рассчитаны термодинамические параметры сорбции.

Для оценки и сравнения полярности поверхности адсорбентов  применили метод линейного разложения параметров удерживания (ЛПРУ), основанный на разложении индексов Ковача или теплот сорбции сорбатов в виде суммы вкладов различных межмолекулярных взаимодействий [1].

С помощью линейного регрессионного анализа рассчитаны вклады различных видов межмолекулярных взаимодействий в общую энергию сорбции тест-сорбатов.

Установлено, что адсорбция органических соединений на поверхности углеродных адсорбентов определяется в основном дисперсионной составляющей от 40 до 80% в зависимости от сорбата и сорбента. Модифицирование углеродных волокон жидкофазным окислением концентрированной азотной кислотой способствует увеличению вклада в общую энергию адсорбцию электронно-донорных взаимодействий до 30-35%, а индукционно-ориентационных взаимодействий до 15-30%.

На основании полученных результатов были проведены исследования по селективному извлечению различных токсикантов из объектов окружающей среды.

Литература

1.	Ларионов О.Г., Петренко В.В., Платонова Н.П. Описание межмолекулярных взаимодействий адсорбат-адсорбент в газоадсорбционной хроматографии на пористых полимерных сорбентах методом линейного разложения параметров удерживания// Журн. физ. хим. 1989. Т.63, №9. С. 2533-2535.