Извлечение висмута (III) из воды модифицированными углеродными волокнами

Ариткулова Р.Р., Ващенко А.В.

Студент
Башкирский государственный университет, 
химический факультет, Уфа, Россия
E–mail: aritkulova90@mail.ru

Волокнистые адсорбенты, обладающие хорошими кинетическими и сорбционными свойствами и характеризующиеся механической и химической устойчивостью успешно используются для извлечения органических токсикантов из объектов окружающей среды. Модифицирование поверхности углеродных волокон комплексообразующими реагентами расширяет область их применения для решения эколого-аналитических задач.

В данной работе исследовали сорбционную активность углеродного волокна УВИС-АК и его модифицированных образцов. Сорбционные свойства сорбентов изучали в статическом режиме при комнатной температуре и постоянном перемешивании из модельных растворов с концентрацией нитрата висмута(III) 5-50 мг/л. Модифицирование осуществляли окислением концентрированной азотной кислотой, а также импрегнированием волокон растворами мочевины и тиомочевины. Было исследовано влияние времени, рН, массовой доли модификатора на степень извлечения металла из нитрата висмута(III). Равновесную концентрацию висмута (III) определяли фотоколориметрически по ГОСТ  28407.1-89.

Установлено, что висмут(III) извлекается исходным активированным углеродным волокном (АУВ) на 50-53%, окисленным углеродным волокном (ОАУВ) на 80% в течение 2-х часов при рН=1,7. Модифицирование АУВ тиомочевиной сокращает время установления сорбционного равновесия до 40 минут, а мочевиной до 60 минут и повышает степень извлечения висмута(III) до 73-90% в зависимости от количества нанесенного модификатора. Сорбция металла в виде комплекса с тиомочевиной извлекается АУВ и ОАУВ практически количественно. Углеродное волокно, пропитанное 2, 5, 10, 15% мочевины извлекает висмут(III) на 50, 53, 55, 60%.

Десорбция висмута(III) c поверхности модифицированных углеродных волокон количественно осуществляется 0,1 М раствором азотной кислоты.