Сорбционные характеристики силикагеля с иммобилизованным тиосемикарбазоном 3-гидроксибензальдегида

Опенько В.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В.

Аспирант

Кубанский государственный университет, факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E-mail: viking363@gmail.com

Использование органических реагентов в гетерогенных системах отличается простотой выполнения анализа и удобством объединения операций концентрирования и регистрации аналитического сигнала непосредственно в фазе носителя.

Нами получен силикагель с ковалентно закрепленным тиосемикарбазоном 3-гидроксибензальдегида по реакции 3-глицидилоксипропилсиликагеля с тиосемикарбазоном 3-гидроксибензальдегида:

Сорбционные характеристики для синтезированного материала изучены на примере Co(II), Ni(II), Cd(II), Fe(III), Hg(II) и Zn(II).

| Ме | рН | KL | A max, ммоль/г | К скорости * 10-1, г/ммоль∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Co | 8 | 13,0 | 0,44 | 0,17 |
| Ni | 8 | 1,6 | 0,65 | 0,1 |
| Cd | 8 | 5,8 | 0,60 | 0,48 |
| Fe | 6 | 16,9 | 0,52 | 0,36 |
| Hg | 8 | 21,9 | 0,59 | 1,40 |
| Zn | 8 | 122,9 | 0,18 | 20,17 |

Полученные характеристики позволяют рекомендовать полученный сорбент для группового концентрирования переходных металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-03-31308, 12-03-33076