Синтез сополимеров винилизобутилового эфира и их использование в качестве загущающих присадок к минеральным и синтетическим маслам

Гераськина Е.В., Богатова Е.И.

Аспирант

Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, лаборатория нефтехимии, Нижний Новгород, Россия

Высокие требования, предъявляемые к эксплуатационным свойствам современных масел, не могут быть обеспечены только подбором сырья и технологией его очистки. Для улучшения свойств как минеральных, так и синтетических масел в них вводят присадки, которые не только улучшают их эксплуатационные свойства, но и существенно снижают расход масел.

Синтез и промышленное производство присадок является важной самостоятельной отраслью нефтехимии. Так присадки на основе высокомолекулярных соединений: поливинилалкиловые эфиры, полиизобутилены, полиметакрилаты и др. широко используются для улучшения вязкостных и депрессорных свойств масел. Присадки на основе гомо- и сополимеров сегодня производятся многими известными фирмами, в том числе в США – GAF и ICI, в Европе – BASF.

В настоящее время всё больше возрастает интерес к присадкам на основе сополимеров. Связано это и с совместимостью присадок с основой: известно [1, 2], что поли(мет)акрилатные присадки лучше совместимы со сложноэфирными основами, в то время как полимеры на основе винилбутилового эфира лучше совместимы с минеральными маслами, и со свойствами самих полимеров: варьирование состава и характера распределения звеньев сомономеров позволяет получать полимеры с заданным комплексом свойств и характеристик.

В данной работе был проведен синтез сополимеров смеси метакриловых эфиров С8-С10 с винилизобуиловым эфиром (ВиБЭ) в толуоле как в вакуумированных ампулах, так и в условиях постепенного добавления порций активного мономера к неактивному компоненту (ВиБЭ) при температуре кипения последнего. При этом было установлено, что в последнем случае значительно сокращается время синтеза сополимера: выход 75% достигается за 4,5 часа, а также наблюдается увеличение доли неактивного мономера, вошедшего в состав сополимера. Было установлено, что полученные образцы растворяются в минеральных и синтетических основах масел. В связи с этим представлялось интересным исследование данных сополимеров в качестве загущающих компонентов. Установлено, что образцы, полученные полимеризацией в ампулах проявляют тенденцию к снижению загущающей способности с увеличением доли звеньев простого эфира в сополимере и уступают в данном отношении их аналогам, полученным путем постепенного добавления активного мономера.

Следует отметить, что к загущенным маслам предъявляются высокие требования по устойчивости к механической деструкции, которая приводит к нежелательному уменьшению молекулярной массы, сопровождающемуся   снижением загущающего действия, а следовательно, срока службы масла. Результаты испытаний образцов до и после озвучивания на установке УЗДН показали снижение склонности образцов к деструкции до 36% для сополимеров, полученных путем постепенного добавления активного мономера в процессе синтеза, против 70% для образцов, полученных в ампулах.

Литература

- Иржак В.И., Розенберг Б.А., Ениколопян Н.С., Сетчатые полимеры. М.: Наука. 1979.

- Оудиан Д. Основы химии полимеров. М.: Мир. 1974.

Работа выполнена совместно с ЗАО «Современные химические технологии», Нижний Новгород, Россия.