Изучение закономерностей набухания гидрогелей модифицированного декстрана

Соломевич С.О.1, Мирчук П.Ю.2

1Аспирант, 2студент

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

e-mail: sergejsolomevich@yandex.ru

Уникальные свойства полимерных гидрогелей - совместимость с живой тканью и наличие пористой структуры, обеспечивающей высокую скорость набухания в воде и хорошую проницаемость для низко- и высокомолекулярных соединений - открывают возможность для практического применения этих материалов в медицине и биотехнологии. Получение гидрогелей, чувствительных к внешним воздействиям, и количественное описание закономерностей их набухания открывает возможность создания новых систем доставки лекарственных препаратов. Цель работы - исследование кинетики набухания образцов декстрана, модифицированного в системе ортофосфорная кислота – расплав мочевины (ФД), изучение зависимости равновесного набухания от температуры, pH раствора, концентрации NaCl. Исследуемые образцы ФД имели степень замещения по фосфорнокислым и карбаматным группам 0,40 ÷ 0,76 и 0,20 ÷ 0,40 соответственно и степень равновесного набухания 35 ÷ 160 г/г.

Кинетические кривые набухания полученных гидрогелей показывают, что равновесная степень набухания в бидистиллированной воде образцов гелей ФД с различным содержанием фосфорнокислых групп достигается в течение 15 минут и имеет значение 35÷180 г/г. Следовательно, степень сшивки не приводит к изменению скорости набухания, а вызывает лишь снижение ее предельной величины, что позволяет отнести гидрогели к классу макропористых.

Было установлено, что степень набухания гидрогелей ФД практически не меняется по мере изменения температуры раствора в интервале 15 - 60˚С. Следовательно, гидрогели ФД и ФК относятся к термонеобратимым системам, в которых сетка образована, в основном, химическими связями. В то же время незначительное увеличение степени набухания гидрогелей в интервале температур от 60 до 80˚С может свидетельствовать о наличии некоторого количества узлов сетки, образованных водородными связями.

Было исследовано поведение гидрогелей ФД в широком диапазоне pH (2÷12). В сильнокислых средах степень набухания мала (отличается в 3-7 раз по сравнению с водной средой с pH=7), что связано с замещением ионов Na+ на Н+. Максимум равновесной степени набухания для всех образцов находится в области рН 7,3-8,5, соответствующем нейтральной среде. В сильно щелочных средах сказывается как эффект конденсации противоионов, так и экранирование зарядов избытком ионов Na+, что приводит к подавлению полиэлектролитного набухания.

Гидрогели на основе ФД обладают высокой степенью набухания в воде, однако при переходе от водного раствора к растворам с высокой ионной силой (0,1÷0,5), степень набухания их резко уменьшается. Показано, что концентрация NaCl, вызывающая коллапс гидрогелей, уменьшается с ростом степени сшивки гидрогелей. Так, минимальная концентрация NaCl, после достижения которой степень набухания практически не зависит от концентрации соли, для редкосшитых ФД составляет 1,5%, более сшитых ФД – 0,9%.

Следовательно, полученные гидрогели модифицированного декстрана являются pH- чувствительными, имеют высокую скоростью процесса набухания, могут использоваться при создании лекарственных форм, для которых необходимо создание ударной дозы препарата и пролонгация действия лекарственного вещества.