Амфифильные сополимеры N-винилпирролидона для создания наноразмерных гибридных структур сополимер/С60 с контролируемой структурой и свойствами

Образцова Н.А.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: skurmaz@icp.ac.ru

Новые перспективы применения водорастворимых сополимеров N-винилпирролидона (ВП) в медицине и биологии могут быть связаны с изменением топологии макромолекул и включением в их структуру фуллерена, известного своей биологической активностью. Предполагается, что эффективность С60 как функционального агента окажется выше, если его электронная структура будет затронута в минимальной степени. Цель настоящей работы − получить наноразмерные гибридные структуры с нековалентно связанным фуллереном на основе целенаправленно синтезированных амфифильных сополимеров N-ВП [1] и исследовать их строение и свойства. Выбор полимерных объектов определялся, прежде всего, их способностью к агрегации благодаря дифильной природе, размерами макромолекул и биосовместимостью.

Показано, что амфифильные сополимеры ВП c различной топологической структурой, синтезированные с помощью радикальной сополимеризации ВП с (ди)метакрилатами различного строения способны к агрегации в водных и родственных ей средах. Их дифильность варьировали в широком диапазоне, изменяя содержание гидрофобных метакрилатных звеньев, в том числе с длинными алкильными заместителями (гексилметакрилат, циклогексилметакрилат, лаурилметакрилат), а также групп -SС10H21, входящих в полимерные цепи в результате реакции передачи цепи на 1-декантиол (ДТ). Вследствие различной реакционной способности мономеров и эффективной константы передачи цепи на ДТ метакрилатного и винилпирролидонового радикалов такие сополимеры состоят из гидрофобного разветвленного фрагмента и гидрофильного линейного фрагмента. Подобного типа структуры, несмотря на специфическую топологию, образуют агрегаты мицеллярного типа в воде. Их размеры определены методом динамического светорассеяния. Для большинства полимеров характерно бимодальное распределение частиц по размерам. В изопропиловом спирте лишь сополимеры, модифицированные метакриловыми мономерами с гидрофобными заместителями, образуют агрегаты заметных размеров. Установлены корреляции между размером частиц в воде и изопропиловом спирте и строением сополимеров ВП.

Стабильные гибридные структуры С60 с амфифильными сополимерами ВП получены посредством спонтанной агрегации полимерного коллоида (мицелл, эмульсии) и фуллерена в смеси органических растворителей, а также воды и толуола. Их строение исследовано с помощью FTIR, электронной абсорбционной спектроскопии, оптической и сканирующей микроскопии, малоуглового рентгеновского рассеяния. Показано, что частицы фуллерена в твердой полимерной матрице представляют собой сферические объекты с тонкой нитевидной структурой. Исследована растворимость и стабильность таких гибридных структур в воде в зависимости от строения сополимера, его топологии и соотношения полимер : фуллерен. Гибридные полимерные структуры, стабильные в воде, могут представлять интерес для биомедицинских приложений.

1. Курмаз С.В., Пыряев А.Н. // Высокомолек. соед. Сер. Б. 2010. Т. 52. № 1. С. 107−114.

Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. за помощь в проведении работы.