Градиентные сополимеры винилового ряда: синтез и свойства

Юлусов Виталий Витальевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

yulusov@yandex.ru

Градиентные сополимеры представляют собой новый класс материалов, для синтеза которых необходимо соблюдение двух ключевых условий: изменение состава мономерной смеси в ходе полимеризации и одинаковые условия роста каждой цепи. Последнее условие соблюдается в случае живой ионной и псевдоживой радикальной полимеризации.

В настоящей работе был применен наиболее универсальный метод синтеза, который охватывает большое число мономеров и не требует особых условий проведения процесса  псевдоживая радикальная полимеризация по механизму обратимой передачи цепи (ОПЦ). Анализ литературных данных показывает, что систематических исследований свойств градиентных сополимеров на основе мономеров винилового ряда и их специфики по сравнению со статистическими композиционно-однородными и неоднородными сополимерами, а также блок-сополимерами не проводилось.

Настоящая работа посвящена разработке методик синтеза градиентных сополимеров методом ОПЦ-полимеризации на основе мономерных пар с разной реакционной способностью (стирол  н- и трет-бутилакрилат) и изучению влияния строения полимерной цепи на их свойства. Ранее мы уже подробно изучили закономерности гомополимеризации указанных мономеров этим методом.

Установлено, что для всех указанных пар сомономеров в широком интервале составов мономерных смесей наблюдается линейный рост молекулярной массы с конверсией, а образующиеся сополимеры характеризуются низкими значениями коэффициента полидисперсности. Продукты реакции при введении в свежую порцию мономеров и инициатора способны выполнять функцию полимерных ОПЦ-агентов. Все это свидетельствует о псевдоживом характере процесса. Методом ИК-спектроскопии было показано, что содержание менее активного сомономера растет с увеличением конверсии. Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о  градиентном строении полученных сополимеров.

Изучены некоторые физико-химические свойства полученных сополимеров.

На основе сополимеров стирола с трет-бутилакрилатом были получены амфифильные сополимеры стирола с акриловой кислотой. Установлено, что независимо от строения указанные сополимеры не обладают поверхностной активностью на границе водавоздух, при этом они образуют агрегаты в водном растворе, размер которых зависит от порядка расположения мономерных звеньев в цепи. В то же время градиентные сополимеры обладают большей поверхностной активностью на границе вода-циклогексан по сравнению с композиционно однородными и неоднородными статистическими сополимерами.

Для пары стирол и н-бутилакрилат показано, что образование сополимеров с высокой степенью градиентности возможно при содержании первого менее 30% мольн. При увеличении содержания стирола температура стеклования (Тст) градиентных сополимеров растет быстрее, чем у статистических. Блок-сополимеры имеют заметно более низкую Тст. Показано, что адгезионные свойства пленок синтезированных сополимеров зависят как от состава сополимера, так и строения цепи.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 11-03-00640).