Вязкоупругие свойства гелей на основе полиакрилонитрила с углеродными нанотрубками

Артемов Михаил Валерьевич

Студент 5-го курса

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: artemov-chem@mail.ru

При производстве волокон полиакрилонитрила одна из важнейших стадий является формование, в результате которой получается гель - волокно. Таким образом, изучение гелеобразного состояния полиакрилонитрила имеет практический интерес. Известно, что введение УНТ в полимерные материалы позволяет придать им новые свойства, в том числе улучшить механические характеристики (прочность, модуль упругости). Поэтому, в работе были исследованы полиакрилонитрильные гели, содержащие углеродные нанотрубки. Данный материал был получен выдерживанием тройных систем ПАН - ДМСО - углеродные нанотрубки в атмосфере, насыщенной парами воды. Все реологические измерения гелей были выполнены с использованием реометра RheoStress-600  («HAAKЕ», Германия) с рабочей ячейкой «плоскость-плоскость» (титан, диаметр 20 мм).

Исследована зависимость механических характеристик (G', G", tanδ ) от содержания ПАН и углеродных нанотрубок в исходной системе, а также от частоты и амплитуды при измерении в режиме колебаний. Показано, что значения G', G" уменьшаются с увеличением содержания ПАН, также показан рост  G', G" с увеличением частоты осцилляций.