Сравнение методов микрокапсулирования α-амилазы в альгинатные микрокапсулы

Колесник Ирина Сергеевна

Старший преподаватель

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»,

факультет естественных наук, Киев, Украина

Е-mail: i_kolesnik@yahoo.com

За последние годы иммобилизация ферментов приобрела весомое практическое значение при разработке искусственных органов, биосенсоров и систем контролируемой доставки лекарственных средств. Важным классом биополимеров, используемых для иммобилизации ферментов и клеток, являются полисахариды, такие как агароза, альгинат, декстран, хитозан и т.п. Особенно широкое биомедицинское применение, в том числе, и в тканевой инженерии, нашел альгинат из-за его биосовместимости, нетоксичности и способности к деструкции в организме.

Альгинатные микрокапсулы с α-амилазой получали с помощью микроэмульсионного метода, метода экструзии и метода «layer-by-layer». Исследовано кинетику высвобождения фермента при рН желудочной и кишечной сред. Сравнивая характеристики и свойства полученных микрокапсул, можно сделать выводы, что все использованные методы являются удовлетворительными для капсулирования белков при получении систем контролируемой доставки.

Параметры кинетики высвобождения белка и характеристики микрокапсул

| Метод | Размер, мкм | Степень высвобождения, % |  |  | Эффективность капсулирования, % | Содержание белка, мг/г | Сохранение активности фермента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рН 1,8 | рН 6,8 | Суммарний |  |  |  |
| Екструзии | 1100 | 14,6 | 66,7 | 81,2 | 59,2 | 118 | 18 |
| Микро-эмульсионный | 78 | 18,1 | 42,1 | 60,2 | 82,0 | 200 | 22 |
| «Layer-by-layer» | 800 | 11,9 | 65,2 | 77,1 | 59,8 | 24 | 21 |

Альгинатные микрокапсулы, полученные разными методами, удовлетворяют условия, предъявляемые к системах контролируемой доставки лекарственных средств, так как степень высвобождение в кислой среде не превышает 20%, а эффективность капсулирования больше 60%.

Исследования показали, что полученные микрокапсулы являются рН-чувствительными, что позволяет сохранять активность α-амилазы в микрокапсулах после ее пребывания в кислой среде желудка.

Выражаю благодарность за помощь в обсуждении результатов исследования профессору, д.т.н. Бурбану А.Ф. и доценту, к.х.н. Антонюк Н.Г.