Получение новых оптических сенсоров на основе поливинилхлорида

Ощепкова М.В.1, Шепель Н.Э.2, Колосова О.Ю. 2

аспирант

1 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН), Москва, Россия

E-mail: Margaritamur@gmail.com

Как известно, одно из направлений в решении проблемы химического мониторинга окружающей среды связано с разработкой и использованием оптических хемосенсоров, в которых химический акт (взаимодействие определяемого вещества (аналита) с соответствующим рецептором), преобразуется в оптический сигнал, который можно зарегистрировать или визуально или с использованием современных методов контроля оптических характеристик материалов. Перспективное направление в разработке оптохемосенсоров связано с использованием композитных материалов в виде полимерных слоев, допированных соответствующими хеморецепторами, в качестве которых могут выступать как отдельные молекулы, так и наноразмерные супрамолекулярные структуры. Как правило, оптические молекулярные сенсоры имеют два фрагмента – рецепторный фрагмент, ответственный за избирательное связывание аналита, и сигнальный фрагмент, оптические свойства которого меняются при взаимодействии рецепторного фрагмента с молекулой аналита. На основе различных комбинаций рецепторов и полимеров возможно создание соответствующих композитных однослойных или многослойных сенсорных элементов. Из отдельных сенсорных элементов могут быть сконструированы матрицы хемосенсоров – хемочипы.

Целью работы является разработка материалов для хемосенсорных элементов на основе органических рецепторных структур, позволяющих количественно определять наличие токсичных неорганических веществ в жидких средах.

В ходе работы были получены композиционные сенсорные материалы на основе поливинилхлорида, содержащие в своем составе рецепторную молекулу – краунсодержащий стириловый краситель на основе фенантролина. Были изучены следующие важные факторы, влияющие на структуру формирующейся полимерной пленки: условия пленкообразования, соотношение исходных компонентов, толщина полученных пленок. Также были установлены концентрационные интервалы эффективного связывания катионов металлов с полученными композиционными материалами оптическими методами.

Авторы выражают признательность за помощь в проведении исследований д.х.н.,проф. О.А. Федоровой, д.х.н.,проф. Е.М. Антипову, к.х.н. Ю.В. Федорову.