Свойства йодсодержащих комплексов яблочного пектина с антраниловой и салициловой кислотами

Мокина А.З., Салихова Д.Ф.

Магистрант 2 г.о., студент 4 курса

ФГ БОУ ВПО «Башкирский государственный университет», инженерный факультет, Уфа, Россия

E-mail: Levkoteya@yandex.ru

В настоящее время наибольший интерес представляют комплексы полисахаридов с биологически активными соединениями в качестве биосовместимых материалов с ценными для фармакологии свойствами. Пектин обладает целым рядом уникальных свойств: высокой совместимостью с тканями живых организмов, отсутствием токсичности, способностью к комплексообразованию. Изучение взаимодействия комплексов пектин-фармакофор с йодом является актуальным, так как йод, обладая выраженным антимикробным действием по отношению к различным видам штаммов, является токсичным, а включение же его в молекулу полимера нивелирует токсичность при сохранении активности как микроэлемента и антисептика.

Данная работа посвящена изучению взаимодействия яблочного пектина с салициловой, антраниловой кислотами и молекулярным йодом, а также определению характеристик полученных комплексов с целью создания новых материалов для медицины.

Методом изомолярных серий установлены составы комплексов, которые оказались равны 1:1. Методом мольных отношений определены константы устойчивости йодсодержащих комплексов салициловой и антраниловой кислот с нативным и деэтерефицированным яблочным пектином при трех различных температурах (273, 298 и 313К). Комплексы с салициловой кислотой более устойчивы, чем комплексы с антраниловой кислотой. Вероятнее всего, это объясняется тем, что в антраниловой кислоте аминофункция непосредственно связана с ароматическим кольцом, в результате чего снижается ее основность. Выявлено, что с увеличением температуры, устойчивость комплексов падает, так как при повышении температуры йод либо связывается в комплекс не в полном объеме, способствуя некоторому снижению устойчивости, либо происходит разрушение статистически упорядоченной структуры образующихся соединений. Рассчитаны изменения энтальпии и энтропии процесса образования комплексов. Из анализа термодинамических характеристик комплексов следует, что при образовании йодных комплексов пектина с фармакофорами формируются термодинамически устойчивые структуры, что обусловлено особенностями взаимодействия иод-иодидных частиц с функциональными группами полимерной матрицы.

Синтезированные комплексные соединения были выделены, очищены и исследованы методами ИК-, УФ-спектроскопии.