Синтез полистирольных микросфер, содержащих на поверхности наночастицы оксидов металлов

Серхачева Наталья Сергеевна

Аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова (МИТХТ им. М.В.Ломоносова), факультет биотехнологии и органического синтеза, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: natalia-serkhacheva@yandex.ru

На сегодняшний день в химии и технологии полимерных материалов одним из приоритетных направлений является создание композиционных материалов на основе полимеров и неорганических наночастиц. Модификацию полимерных материалов неорганическими наночастицами осуществляют различными методами, которые объединяют в группы: комбинирование раздельно полученных неорганических наночастиц и полимера; получение неорганических наночастиц в полимерных микросферах или в присутствии готовых макромолекул полимера; полимеризация мономеров в присутствии неорганических наночастиц. Одним из перспективных технологических способов получения таких композиционных материалов является гетерофазная полимеризация, дисперсная фаза которых содержит наночастицы оксидов металлов [1]. Цель исследования - получение полистирольных микросфер, содержащих наночастицы оксида цинка (ZnO) и диоксида титана (TiO2) на поверхности, методом гетерофазной полимеризации. Такие композиты могут найти применение в фотокатализе, в практике получения материалов с антибактериальными свойствами для последующего их использования в биомедицинской технологии.

В качестве неорганического наполнителя в работе использовали наночастицы оксида цинка и диоксида титана. Были определены условия синтеза наночастиц оксида цинка методом щелочного гидролиза со средним диаметром порядка 6 нм. Наночастицы диоксида титана были синтезированы сульфатным и золь-гель методом, в обоих случаях частицы имели средний диаметр до 15 нм. Так как неорганические наночастицы имеют гидрофильную поверхность, они должны быть гидрофобизированы. В большинстве случаев для получения стабильных дисперсий неорганических наночастиц в различных средах используют жирные кислоты и их соли. Наиболее эффективным стабилизатором является олеиновая кислота, которая обладает способностью хемосорбироваться на поверхности наночастиц. Исследованы кинетические закономерности полимеризации в высокодисперсной эмульсии стирола в присутствии наночастиц ZnO и TiO2, которые позволили разработать оптимальную рецептуру синтеза полимерных композитных микросфер. Методом сканирующей электронной микроскопии изучена морфология синтезированных полимерных микросфер и показано, что полимерные микросферы имеют структуру «ядро (полистирол) – оболочка (неорганические наночастицы)». Средний диаметр полимерных композитных микросфер в случае применения ZnO в качестве наполнителя составил 65 нм, а в случае применения TiO2 – 120 нм.

Таким образом, было показано, что придание наночастицам оксидов металлов (ZnO и TiO2) поверхностно-активных свойств в сочетании с использованием определённой смеси ПАВ/со-ПАВ и полимера в формировании межфазных адсорбционных слоёв полимерных микросфер позволяет получить полистирольные микросферы с иммобилизированными на их поверхности неорганическими наночастицами.

В заключение автор выражает благодарность д.х.н. Прокопову Н.И., д.х.н. Кузьмечевой Г.М., к.х.н. Доморощиной Е.Н. и Гайнановой А.А.

Литература

- Грицкова И.А. Синтез полимерных микросфер, содержащих неорганические наночастицы // Вестник МИТХТ. 2011. Т. 6. №. 5. С. 9-20.