ИК-спектроскопическое исследование воды сорбированной ПММА

Гудь В.Н.1

Старший преподаватель

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, факультет прикладной математики и компьютерно-интегрированых систем управления,

Ровно, Украина

E-mail: Vovkchik@ukr.net

Установлено [1], что вода в полимерах обладает специфическими свойствами, отличными от свойств в материале другой физико-химической природы. До недавнего времени о характере взаимодействия сорбированной воды с полимерным сорбентом судили по характерным особенностям изотерм сорбции [2]. В тоже время, использование современных методов, в частности спектроскопических, открывает возможности для получения новой информации о поведении воды в полимерных сорбентах.

Цель работы – с помощью ИК-спектроскопии исследовать состояние воды, сорбированной ПММА.

Исследовали листовой полиметилметакрилат (ПММА) марки PLEXIGLAS GS Clear 0F00 производства Evonik Röhm GmbH (Германия).

Образцы для исследований готовили путем прессования в Т–р режиме при Т>Tc и р=10 МПа с последующим охлаждением под давлением до комнатной температуры со скоростью 3 град/мин в виде пленок толщиной (90-130) мкм и диаметром 25 мм.

Изменение количества сорбированных паров воды осуществляли эксикаторным методом при T=300 К над растворами серной кислоты по стандартной методике. Парциальное давление паров воды изменяли в диапазоне (0÷2600) Па. Величину влажности контролировали с помощью HIH-3610 фирмы Honeywell (погрешность измерения составляет ± 2%).

Спектр воды получали с использованием соотношения:

Tw(ν)=T(ν)Tp(ν)⋅TK(ν)					(1)

где: Tp(ν) и T(ν)- пропускание исходного и влагосодержащего полимера, TK(ν) - изменение пропускания за счет рассеивания.

В результате исследований установлено, что при увеличении относительной влажности водяных паров от 0 до 40 % в области валентных колебаний молекул воды наблюдается появление трех полос поглощения 3660, 3570 и 3470 см-1, максимумы которых близки к резонансным частотам валентных колебаний OH-групп воды, находящейся в разных агрегатных состояниях [3]. Это свидетельствует о наличии как слабого, характерного для водяного пара, так и более сильного, присутствующего в жидкой воде, взаимодействия молекул воды между собой. Таким образом, можно предположить, что поглощение молекул воды ПММА сопровождается их кластерообразованием в объеме полимера. В области деформационных колебаний молекулы воды, сорбция паров сопровождается появлением полосы при 1640 см-1, что свидетельствует о наличии «связанной» воды в объеме полимера.

Литература

- Вода в полимерах. Под ред. Роуленда С. М. М.: Мир, 1984. - 555 с.

- Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: Пер. с англ. 2-е изд.— М.: Мир, 1984.— 306 с., ил.

- Инфракрасная спектроскопия воды. Юхневич Г.В. М.: Наука, 1973. 208 с.

1Автор выражает благодарность профессору, д.х.н. Колупаеву Б.С. за помощь при подготовке работы.