Физико-химические закономерности создания поливинилхлорид-полистирольных пластифицированных материалов

Ларук Ю.В., Панькив Я.Я., Левицкий В.Е.

Аспирант, студент, научный сотрудник

Национальный университет "Львовская политехника",

химический институт, Львов, Украина

E-mail: akerlem@gmail.com

Поливинлхлоридние пластифицированные материалы находят широкое применение для производства профилей, изоляции кабелей, шлангов, линолеума, а также изделий конструкционного назначения. Эксплуатационные и технологические свойства таких материалов в значительной степени определяются совместимостью компонентов, которая, прежде всего, зависит от природы пластификатора и других добавок,  а также влияет на степень миграции  пластификатора из объема материала. Направленным регулированием термодинамических характеристик исследуемых систем можно достичь значительного уменьшения степени высвобождения пластификатора, что позволит сохранять эксплуатационные свойства на достаточно высоком уровне в течение длительного времени. В связи с этим, в данной работе было проведено физическое модифицирование поливинилхлоридных пластикатов полистирольными материалами (суспензионный и ударопрочный полистирол, акрилонитрилбутаденстирольный пластик). Для равномерного распределения полимерного модификатора его предварительно растворяли в пластификаторе и после этого совмещали с ПВХ. В качестве пластификатора были использованы эфиры фталевых кислот - дибутилфталат (ДБФ), диоктилфталат (ДОФ), диизононилфталат (ДИНФ).

По углу смачивания поливинилхлоридной поверхности пластификаторами различной природы выявлено, что введение полистирольного модификатора, который предварительно в них растворен, увеличивает смачиваемость поливинилхлорида пластификатором, что в свою очередь улучшает совместимость компонентов и технологичность приготовления композиций. Угол смачивания пластификатором поливинилхлоридной поверхности и работа адгезии при этом в значительной степени зависит от природы пластификатора и растворенного в нем модификатора. Следует отметить, что значение смачиваемости поливинихлордной поверхности исследуемыми пластификаторами возрастает в ряду пластификаторов ДБФ - ДИНФ - ДОФ. При этом, использование смеси пластификаторов приводит к усреднению значение угла смачивания. Для пластификаторов линейного строения: ДБФ и ДОФ наблюдается экстремальный характер зависимости угла смачивания от содержания полистирольного модификатора в пластификаторе с минимальными значениями при 1,5 - 3 мас. % и 4 - 6 мас. % соответственно.

Повышение совместимости между компонентами системы под влиянием полимерного модификатора приводит к существенному уменьшению степени миграции пластификатора с объема материала. Выявлено, что на предельное значение степени миграции существенное влияние имеет природа пластификатора и полимера-модификатора, который предварительно в нем растворен. Наименьшие значения степени миграции наблюдаются в пластифицированных материалах, модифицированных суспензионным полистиролом.

Следует отметить, что с увеличением содержания пластификатора в композициях значение его миграции возрастает. Минивальные значения степени миграции пластификатора наблюдаются в случае ДИНФ, а максимальные - для ДБФ, что очевидно связано, как с молекулярной массой пластификатора, так и его совместимостью с ПВХ.

Таким образом, введение полистирольного модификатора в поливинилхлоридные пластифицированные материалы приводит к повышению совместимости между компонентами системы и уменьшению степени миграции пластификатора из материала.