Получение и исследование структуры новых полиимидов и градиентных материалов на их основе

Жукова Е.К.1, Яблокова М.Ю.1, Костина Ю.В.2, Алентьев А.Ю.2

1Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Российская Федерация

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук

E-mail: ekaterina.k.zhukova@gmail.com

Ароматические полиимиды (ПИ) широко применяются в мембранном газоразделении: они обладают химической и термической стойкостью, способностью к варьированию значений коэффициентов селективности и проницаемости в зависимости от выбранной структуры мономерного звена. Однако существенным ограничением использования ряда ПИ в целях мембранного газоразделения является их низкая пленкообразующая способность. По этой причине синтез новых полимеров, обладающих пленкообразующими свойствами, встает в ряд актуальных задач мембранного газоразделения. Решением данной проблемы может служить создание градиентных материалов (ГМ) на основе непленкообразующих ПИ и пленкообразующей полиимидной матрицы.

В данной работе ацилированием диаминов получены новые диангидриды, содержащие в своей структуре амидные группы. С использованием полученных диангидридов синтезированы полиамидокислоты (ПАК), в качестве диаминного фрагмента которых взяты 1,3-фенилендиамин (MPD) и 2,4,6-триметил-1,3-фенилендиамин (TrMPD). В качестве полиимидной матрицы использовали ПИ на основе диангидрида 4,4’-гексафторизопропилидендифталевой кислоты (6FDA) и MPD. После смешивания полученных ПАК с раствором ПИ 6FDA-MPD и их последующей термической имидизацией получены ГМ с содержанием 5, 10 и 15 масс% синтезированных в работе ПИ. Введение большего количества ПАК приводит к потере механической прочности конечного ГМ.

| Рис. 1 Данные СЭМ хрупкого скола ГМ | Рис. 2 ИК-спектр НПВО для двух поверхностей ГМ |
| --- | --- |

Структуру полученных ГМ исследовали методами сканирующей электронной микроскопии (рис. 1), ИК-спектроскопии (рис. 2) и измерением поверхностной энергии. Было показано, что расслоение внутри образца наблюдается в случае жесткоцепных ПИ, в то время как гибкоцепные ПИ встраиваются в структуру основного ПИ (6FDA-MPD) образуя в нем поры. В обоих случаях полученные материалы представляют интерес с точки зрения мембранного газоразделения и будут являться предметом дальнейшего изучения.