Новые композиционные материалы для мембранного газоразделения на основе политрициклононена и органических наполнителей

Чапала Павел Петрович, Бермешев Максим Владимирович, Старанникова Людмила Эриковна, Ямпольский Юрий Павлович, Финкельштейн Евгений Шмерович

Аспирант

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: chapala@ips.ac.ru

Ранее в ИНХС РАН было показано, что аддитивный поли(3-триметилсилилтрициклононен-7) обладает высокими коэффициентами газопроницаемости и относится к классу высокопроницаемых полимеров [1]. Согласно литературным данным, введение пористых органических наполнителей представляется перспективным методом регулирования как селективности, так и проницаемости полимерных мембран. На основании вышеизложенного были получены новые перспективные мембранные композиционные материалы на основе политрициклононеновой матрицы и каликсаренов в качестве наполнителей.

Для систематических исследований были выбраны каликсарены как с различным размером цикла, так и с различными обрамляющими заместителями (рис. 1).

Рис. 1. Строение полимерной матрицы (а) и наполнителей (b).

Показано, что введение каликсаренов приводит к снижению газопроницаемости и увеличению селективности газоразделения. Проведено исследование влияния заместителей в каликсаренах на процесс газоразделения. Интересно, что уменьшение проницаемости газов напрямую связано с размером пенетранта: наиболее сильное уменьшение проницаемости наблюдается для больших молекул (N2, CH4), наименьшее - для гелия и водорода. Показано, что с увеличением объема заместителей в нижнем кольце, например в п-трет-бутилкаликс[4]арене, от метильного через этильный и до триметилсилильного проницаемость газов увеличивается.

Кроме того изучено влияние содержания наполнителя в композите. Увеличение соотношения наполнитель-матрица приводит к ожидаемому уменьшению проницаемости таких композиционных мембран, в то время как селективность существенно возрастает.

Благодарности

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №12-08-00648-a) и Министерства образования и науки Российской Федерации (Госконтракт №16.120.11.3056-МК).

Литература

- Финкельштейн Е.Ш., Бермешев М.В. и др. Полимеризация норборненов – путь к созданию новых газоразделительных мембранных материалов // Усп. хим. 2011, Том 80, №4, с. 362-383