Влияние хаотропных и космотропных агентов на образование ПВС

Кондратьева Е.А. 1, Колосова О.Ю. 2

Студентка 4-го курса

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Миусская площадь 9, 125047, Москва, Россия

e-mail: Geniya_91@mail.ru

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, ул. Вавилова 28, 119991, Москва, Россия

Криогели поливинилового спирта являются нековалентными макропористыми гелями, образующимися в результате замораживания-оттаивания концентрированных растворов ПВС [1]. Такие свойства, как механическая прочность, вязкоупругость, а также биосовместимость открывают широкие перспективы для использования криогелей поливинилового спирта в биотехнологии, медицине, тканевой инженерии и косметологии.

Наличие хаотропных или космотропных агентов в образцах может оказать существенное влияние на физико-механические характеристики этих материалов. В данной работе мы получали криогели ПВС в присутствии хаотропных (мочевины, гуанидин-гидрохлорида) и космотропных (трегалоза, гидроксипролин) агентов различных концентраций. Образцы были получены при различных температурах замораживания; были оценены реологические и теплофизические свойства полученных гелей. Было показано, что изученные свойства криогелей ПВС зависят от концентрации соответствующих добавок в следующем порядке: увеличение концентрации хаотропных агентов вызывает снижение жесткости криогеля и понижение температуры его плавления, в то время как увеличение концентрации космотропных агентов приводит к росту как модулей упругости геля, так и к повышению температуры плавления.

Приведенные ниже графики иллюстрируют изменения мгновенного модуля сдвига (G0) и температуры плавления (Tf). Условия формирования  криогелей ПВС были следующие: концентрация ПВС - 100 г/л, температура замораживания -20 °C; продолжительность замораживания - 12 ч; скорость оттаивания - 0,03 °C/мин.

[1] В.И. Лозинский Криотропное гелеобразование растворов поливинилового спирта// успехи химии. – 1998. - №67. – С. 641-651.