Влияние монокатехолатных комплексов олова(IV)

на процесс радикальной полимеризации метилметакрилата

Дородницына А.А.

Студент

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: vaganova@ichem.unn.ru

Моно- и бискатехолатные комплексы олова(IV) способны обратимо акцептировать радикалы с образованием на промежуточной стадии стабильных о-семихиноновых производных [1-3]. Чередование реакций акцептирования и элиминирования радикалов позволяет данным соединениям выступать агентами контролируемой радикальной полимеризации стирола [2-3]. При этом на процессы образования, распада и строение образующихся о-семихиноновых производных в значительной степени оказывает влияние природа реакционной среды.

Целью данной работы явилось изучение влияния монокатехолатных комплексов олова(IV) на процессы полимеризации метилметакрилата (ММА), инициируемых динитритрилом азоизомасляной кислоты (ДАК). В качестве объектов исследования выбраны тетрагидрофуранаты диметил- (36CatSnMe2∙ТГФ), диэтил- (36CatSnEt2∙ТГФ) и дифенил-3,6-ди-трет-бутилкатехолатоолова(IV) (36CatSnPh2∙ТГФ).

Установлено, что в присутствии 36CatSnMe2∙ТГФ вне зависимости от концентрации комплекса не изменяются ни скорость полимеризации ММА, ни молекулярно-массовые характеристики полиММА. Добавление 36CatSnPh2∙ТГФ позволяет провести процесс без гель-эффекта и приводит к снижению скорости полимеризации ММА пропорционально увеличению концентрации комплекса. При этом зависимости молекулярных масс линейно возрастают с увеличением конверсии, что свидетельствует об осуществлении контролируемой радикальной полимеризации ММА. Влияние 36CatSnEt2∙ТГФ на полимеризацию ММА зависит от концентрации комплекса. Так, введение Et2SnCat∙ТГФ в соотношении инициатор / комплекс = 1 / 1 и 1 / 4 не оказывает влияние на скорость процесса. При двукратном избытке комплекса наблюдается возрастание скорости полимеризации ММА. Кривые молекулярно-массового распределения при этом становятся бимодальными, что указывает на рост макромолекул в системе параллельно по двум механизмам.

Образование о-семихинонов олова(IV) на начальных этапах полимеризации в каждом случае подтверждено методом ЭПР. При этом 36CatSnMe2∙ТГФ и 36CatSnEt2∙ТГФ образуются комплексы, содержащие молекулу мономера непосредственно в координационной сфере металла.

Таким образом, состав изначальных монокатехолатов и строение образующихся о-семихинонов олова(IV) определяют роль комплекса в полимеризации ММА. В присутствии 36CatSnPh2∙ТГФ наблюдаются признаки осуществления регулируемого процесса, а комплекс 36CatSnEt2∙ТГФ в условиях реакции выступает кислотой Льюиса [4].

Литература:

1.Ладо А.В., Пискунов А.В., Фукин Г.К., Черкасов В.К., Абакумов Г.А. // Координационная химия. 2006. Т.32. №3. С.181

2. Ваганова, Л.Б. Колякина Е.В., Ладо А.В., Пискунов А.В., Гришин Д.Ф. // Высокомол. соед., 2009, 51, 530-536.

3. Ваганова, Л.Б. Малеева А.В., Пискунов А.В., Гришин Д.Ф. // Известия АН, Сер. хим.,2011, 8, 1594-1601.

4. Кабанов В.А., Зубов В.П., Семчиков Ю.Д. Комплексно-радикальная полимеризация. М.: Химия, 1987. 253 с.