Синтез функциональных блок-сополимеров для гидрофобизации поверхности алюминия

Климов В.В., Бологова Е.И.

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, г. Волгоград, Россия

E-mail: vicklimov@gmail.com

Управление поверхностными характеристиками твердых субстратов имеет решающее значение во многих областях науки, таких как микроэлектроника, нанофлюидика, медицина. Практический интерес представляют гидрофобные и супергидрофобные материалы и покрытия [1,2]. Достижение высокогидрофобных свойств покрытий возможно за счет создания многоразмерной шероховатости и химической структуры покрытия. Кроме того существует интерес по получению полимерных покрытий, позволяющих управлять гидрофильными свойствами твердых поверхностей. Эти задачи могут быть решены путем прививки полимеров с использованием двух подходов: метод «привитие от» и метод «привитие к» [3]. Методы прививки имеют ряд преимуществ перед другими способами модификации: легкое и управляемое закрепление полимерных цепей на поверхности, высокая плотность прививки, стабильность привитых слоев.

В данной работе мы модифицировали поверхность алюминия привитыми блок-сополимерами по методу «привитие к», где один блок - функциональный и второй – якорный, блок полиглицидилметакралата (поли-ГМА) с реакционноспособными эпокси-группами, способными к взаимодействию с гидроксильными группами на поверхности алюминия. В первом случае в качестве функционального блока выступал поли-N-изопропилакриламид, обладающий свойством нижней критической температуры растворения в водных растворах 32°С [2]. Прививка этого полимера позволяет получать материалы с управляемыми гидрофильными и сорбционными свойствами. Во втором случае – поли-2,2,2-трифторэтилметакрилат, для придания гидрофобных свойств поверхности благодаря наличию фторированного радикала. Также для гидрофобизации поверхности на алюминии закрепляли жирные карбоновые (стеариновая и додекановая) кислоты.

Показано, что модификация поверхности алюминия блок-сополимерами на основе N-изопропилакриламида и глицидилметакрилата позволяет получить термочувствительное покрытие с обратимым изменением контактного угла смачивания от 29° до 74° в интервале температур 27-42°C. Привитые блок-сополимеры с функциональным блоком поли-2,2,2-трифторэтилметакрилата позволяют получить гидрофобное покрытие с контактным углом смачивания до 106°. Использование жирных карбоновых кислот в качестве гидрофобизирующих агентов позволило достичь высокогидрофобного состояния с углами смачивания до 130˚.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-97054-р_поволжье_а.

Литература

- Бойнович Л.Б., Емельяненко А.М. // Успехи химии. 2008. Т. 77. С. 619–638.

- Bhushan B., Jung Y.// Progress in Materials Science. 2011. V.56. P. 1–108.

- Liu Y., Klep V., Zdyrko B., Luzinov I. // Langmuir. 2004. V. 20. P. 6710–6718.