Изучение закономерностей образования полимер-коллоидных комплексов на основе частиц хлорида серебра и водных растворов полиакриламида

Колесниченко Е.В.

Студент

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: k-janny@yandex.ru

Полимер-коллоидные комплексы (ПКК), образованные макромолекулами с коллоидными частицами неорганической природы в растворах, являются перспективными реагентами в процессах получения новых нанокомпозиционных материалов [1]. Интерес к ПКК постоянно растёт в связи с развитием их практического использования в качестве флокулянтов, связующих и покрытий, ультратонких мембран в топливных элементах и водородной энергетике, в биотехнологиях и микроэлектронике [2, 3].

В данной работе поликомплексы получали взаимодействием водных растворов полиакриламида (ПАА) и заряженных частиц хлорида серебра. Образование связей наиболее вероятно происходит за счет донорно-акцепторных взаимодействий амидных атомов азота (а отчасти и карбонильных кислородных атомов) ПАА. При исследовании образования частиц хлорида серебра метастабильное состояние системы получали 100 кратным избытком хлорида натрия в процессе смешения его с нитратом серебра. Образующаяся дисперсия не устойчива, несмотря на значительный избыток ионов хлора, и выпадает в осадок. Добавление к дисперсии макромолекул водорастворимого полимера может способствовать её стабилизации из-за возможного образования ПКК.

Для изучения закономерностей образования ПКК проводили измерения оптической плотности растворов на спектрофотометре SPEKOL 1300. При взаимодействии макромолекул  ПАА с частицами AgCl образующиеся полимер-коллоидные  комплексы нерастворимы. В течение суток происходит полное разделение фаз и выпадение осадка. Это можно объяснить образованием ПКК стехиометричного состава, обладающих малым сродством к растворителю. Равномерное формирование новой фазы (частиц хлорида серебра) во всём объёме дисперсной среды затруднено повышенной вязкостью раствора из-за присутствия макромолекул полимера. Диффузионный фактор, помимо процесса образования поликомплекса, становится одним из  влияющих на  процесс роста частиц. В результате чего рост частиц продолжается до максимального размера, после чего они теряют седиментативную устойчивость и выпадают в осадок. Максимальная скорость увеличения размера частиц наблюдается непосредственно при смешении исходных реагентов.

Литература

- Зезин А.Б., Кабанов В.А. Новый класс комплексных водорастворимых полиэлектролитов // Успехи химии. 1982, Вып.9, с.1447-1483.

- Arus X., Ionas A.M., Lasekasky A., Legras R. In “Supramolecular polymers”. 2-nd ed. Deker. N.Y. 2005.

- Chelushkin P.I., Lysenko E.A., Bronich T.K., Kabanov V.A., Kabanov A. V. Polyion complex nanomaterials from block polyelectrolyte micelles and linear polyelectrolytes of opposite charge: 1. Solution behavior. // J. Phys. Chem. 2007. V.111. p.8419-8425.