Влияние солевого состава среды на устойчивость эмульсий в присутствии поликомплексов ОП-10

Ешпанова Ж.Т., Кабдуш А.Е.

студент

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби,

факультет химии и химической технологии, г. Алматы, Казахстан

eshpanova_zhanar@mail.ru

Для интенсификации процессов вытеснения одних жидкостей другими, в частности при вторичной добычи нефти, представляют несомненный интерес поликомплексы на основе синтетических полиэлектролитов и неионных ПАВ. Одним из механизмов вытеснения является поверхностная диффузия макромолекул поликомплекса по поверхности капилляра под нефтью (моющее действие), возможность диспергирования, а также деэмульгирования нефти. Было установлено, что в случае обратных эмульсий на основе смеси толуол, гексан, циклогексан наблюдается полное расслоение при всех мольных соотношениях (n) полиэтиленимина (ПЭИ), полиакриловой, полиметакриловой кислот (ПАК, ПМАК) и ОП-10. Аналогичные зависимости наблюдаются и для нефтяных эмульсий.

Основными недостатками полимерных растворов являются их низкая поверхностная активность на границе с нефтью, а также неустойчивость в сильно минерализованных пластовых водах. В данной работе представлены результаты по изучению влияния солевого состава среды на поверхностную активность поликомплексов ПЭИ (ПАК)-ОП-10 на границе раздела вода-масло и устойчивость прямых и обратных эмульсий на основе  смеси толуол, гексан, циклогексан. Солевой  состав среды представален содержанием следующих солей: NaCl-12,0, MgCl2-2.5, Na2SO4-2.0, CaCl2-0.5, KBr-0.05г/л (ГОСТ 29114-91). Концентрация дисперсной фазы в эмульсиях составляла 30%, что соответствует наиболее распространенному количеству воды в природной нефти.

Поликомплексы ОП-10/ПЭИ (ПАК) в солевых растворах снижают поверхностное натяжение на границе вода-масло (до 35.0-37.0 мДж/м2).  При этом основное понижение величины поверхностного натяжения наблюдается в области n=0.05-1.50 с дальнейшим выходом на постоянное значение. Сравнение с изотермой поверхностного натяжения для растворов поликомплексов в чистой воде показало незначительное снижение поверхностной активности поликомплексов в солевых растворах, что связано с присутствием электролитов – поверхностно-инактивных веществ по отношению к воде, повышающих поверхностное натяжение воды.

Установлено, что для обратных эмульсий на основе смеси толуол, гексан, циклогексан и воды наблюдается резкое уменьшение времени жизни эмульсии (150 с – ПЭИ, 190 с – ПАК) при низких мольных соотношениях компонентов поликомплексов. Время жизни эмульсий, стабилизированных ОП-10 составляет 1 час. Большее снижение устойчивости эмульсии  в присутствии поликомплекса ОП-10/ПЭИ связано с сильно выраженным моющим действием ПЭИ. Для ПАК этот эффект проявляется в меньшей степени. С ростом n увеличивается время жизни эмульсий до 60 мин и замедляется полное расслоение  эмульсий до 4.5 часа.

В случае прямых эмульсий на основе толуол, гексан, циклогексан и воды стабилизирующее действие поликомплексов возрастает с увеличением содержания ОП-10 в поликомплексе. При высоких n эмульсий устойчивы в течение 2-3 суток, по истечении указанного срока начинается медленное расслоение на две фазы.

Таким образом, полученные результаты подтверждают деэмульгирующее действие поликомплексов ОП-10/ПЭИ (ПАК) даже при относительно высоком содержании солей в водной фазе. Однако следует отметить более медленное разрушение обратных эмульсий в сравнении с растворами поликомплексов в чистой воде.