Синтез, структура и состав фторсодержащих форполимерных продуктов реакции 4.4'-дифенилметандиизоцианата с 1.1.5-тригидроперфторпентанолом-1

Шевченко Кристина Романовна

Студент

Волгоградский Государственный Технический Университет

Химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail:kristina11a2008@rambler.ru

Одной из важнейших задач в полимерной прикладной химии является создание практически ценных материалов с улучшенным комплексом свойств. Так полимеры, стабилизированные поли- и перфторированными соединениями, характеризуются более высокими показателями гидролитической устойчивости, свето-, термо- и износостойкости, а также пониженной горючестью [1, 2].

Целью работы являлось изучение состава и структуры продуктов взаимодействия 4.4/-дифенилметандиизоцианата (МДИ) с 1.1.5-тригидроперфторпентанолом-1 (ПФС2) в условиях катализа ди-н-бутилдилауринатом олова (ДБДЛО) в среде органических растворителей с различной диэлектрической проницаемостью.

***

В результате был осуществлен синтез, установлены молекулярная и кристаллическая структура и состав продуктов реакции эквимолярных количеств 4.4/-дифенилметандиизоцианата с 1.1.5-тригидроперфтопентанолом-1 и показано, что наблюдается образованию не только моно- и диуретана, но и продуктов циклизации – фторсодержащих замещенных уретидиндионов и изоциануратов. Установлено, что повышение полярности растворителя способствует возрастанию конверсии спирта, а также частичной дециклизации форполимеров с генерированием изоцианатных групп.

Литература

1. Синтез, структура, свойства и триботехнические характеристики материалов на основе политиоуретановых композиций, модифицированных полифтор- и медьсодержащим Na+-монтмориллонитом в условиях термоокислительного и светового старения / И.А. Новаков, Н.А. Рахимова, А.В. Нистратов, С.В. Кудашев, С.Ю. Гугина // Трение и износ. - 2011. - Т. 32, № 5. - C. 476-488.

2. Бузник, В. М. Состояние отечественной химии фторполимеров и возможные перспективы развития / В. М. Бузник // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. Хим. об-ва им. Д. И. Менделеева).-2008.-Т. LII, № 3.-С. 7-12.

3. Тигер, Р. П. Полимеризация изоцианатов / Р. П. Тигер, Л. И. Сарынина, С. Г. Энтелис // Успехи химии. – Т. XLI. – Вып. 9. – 1972. – С. 1672-1695.

4. Энтелис, С. Г. Кинетика и механизм реакций изоцианатов с соединениями, содержащими «активный» водород / С. Г. Энтелис, О. В. Нестеров // Успехи химии. – Т. XXXV. – Вып. 12. – 1966. – С. 2178-2203.