## Синтез и свойства самоколлапсирующих полимерно-протеиновых радифармпрепаратов для локальной радиотерапии

Гайворонский А.В., Больбит Н.М., Дубова Е.А., Дуфлот В.Р.

Научный сотрудник; ведущий научный сотрудник, к.т.н.; заведующая лабораторией, к.т.н.; главный инженер, д.т.н.

Филиал ФГУП Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова, научно производственный центр инновационных исследований и технологий, г. Обнинск, Россия

E-mail: andrei.gaivoronsky@yandex.ru

Центральная задача ядерной медицины состоит в том, чтобы добиться максимального разрушения опухоли при минимальном повреждении окружающих ее нормальных тканей. В настоящем проекте выполнены поисковые работы по созданию радиофармпрепарата (РФП) для локальной терапии солидных опухолей на основе самоколлапсирующих полимерно-белковых сополимеров (СПБС). СПБС представляют собой привитые сополимеры, составленные из белковых молекул бычьего сывороточного альбумин (БСА), способных химически связываться с атомами радионуклида 131J, и макромолекул термочувствительного поли-N-изопропилакриламида (ПНИПА), обладающих фазовым переходом вблизи физиологических температур. Введенная в окрестность опухоли капля водного раствора СПБС, несущего атомы 131J, по достижении температуры человеческого тела самопроизвольно превращается в компактный гель, предотвращая  распространение радиоактивности по организму, и становится  источником локального терапевтического облучения. Компоненты самоколлапсирующего РФП дешевы, биосовместимы, нетоксичны, стерилизуемы. К настоящему времени в результате предварительных экспериментов синтезированы образцы СПБС с молекулярными массами из интервала 105 - 106 Да и содержанием БСА m%=1–10%, необходимыми и достаточными для создания прекурсоров с высокой степенью самоколлапсирования и эффективным выводом из организма. В результате мечения сополимеров 131J получены РФП с терапевтической активностью 10 – 103  МБк/мл, радиохимической чистотой ~ 95 %. В экспериментах на лабораторных животных было выявлено, что через 10 суток после инъекции препарата туморально в  различных отделах организма накапливалось не более 5 % от введенной удельной радиоактивности. В настоящее время в России нет зарегистрированного РФП для брахитерапии на основе термочувствительных полимеров.