Получение модифицированного волокна фторлон с повышенным

уровнем гидро-, олеофобности

Петрова Анна Васильевна

Аспирант 1 года

Московский государственный университет дизайна и технологии

Институт химических технологий и  промышленной экологии (факультет)
Москва, Россия

E–mail: annafata@rambler.ru

Фторполимеры, из-за наличия в своем составе высокополярной прочной C–F связи, не разрушаются в агрессивных средах, т.е. являются хемостойкими материалами. Благодаря этому фторсодержащие полимеры получили широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе при получении волокон [1].  Однако смачиваемость этих волокон водой и  жидкостями типа масел характеризуется средними показателями. Известно, что введение  в раствор или  расплав  перед  формованием  малых  добавок  различных веществ,  особенно полимерных, является одним из эффективных приемов   влияния  на  структуру  и свойства  полимерных  волокон и   пленок.  Этот способ,  так называемой  «композитной  модификации»,  позволяет  без  существенного изменения  условий  формования и  последующих  операций   сообщать  готовым  материалам  новые  ценные свойства [2].

Для повышения гидро-, олеофобных свойств волокна фторлон в работе предложен способ композитной модификации за счет введения в структуру волокна высокоэффективного модификатора поверхности волокон полиперфторгептилакрилата

[3]. Модификация осуществлялась путем  введения поли-ПФГА в количестве 2 - 5% от массы фторопласта в стандартный формовочный раствор.  При исследовании реологических свойств  формовочного раствора фторлон при введении в него полимерной добавки было показано, что вязкость раствора практически не изменяется.

На лабораторном стенде  было сформовано волокно фторлон (комплексная нить  линейной плотности 21 текс) с добавкой поли-ПФГА.  Оценку гидро-, олеофобных свойств модифицированных материалов проводили путем измерения краевого угла смачивания водой и вазелиновым маслом. Измерения проводились как на нитях, так и на пленках, отлитых из композиций фторопластa-42 с различным содержанием поли-ПФГА. Результаты исследований показали, что при введении поли-ПФГА во фторлон резко увеличивается величина краевого угла смачивания плёнок c 74о до 122о по воде и с 44о до 97о по маслу. При исследовании смачиваемости сформованной нити было также установлено, что введение добавки поли-ПФГА в её структуру  приводит к  увеличению уровня водо- маслоотталкивающих свойств.  Однако это увеличение менее выражено, что, вероятно, связано с высокой кривизной поверхности волокон. При увеличении содержания  поли-ПФГА в волокне уровень водо-, маслоотталкивающих свойств повышается.

Таким образом проведённые исследования показали возможность  получения волокна фторлон, обладающего повышенным уровнем гидро-, олефобности, путем  введения модификатора в его структуру. С практической точки зрения такое волокно должно обладать повышенной устойчивостью достигнутого эффекта несмачиваемости при эксплуатации изделий, подвергающихся химической чистке и стирке.

Литература

1.Соединения фтора: синтез и применение / под ред. Н. Исикава. М.: Мир, 1990. 407 с.

2. Перепелкин К.Е. Принципы и методы модифицирования волокнистых материалов // Хим. волокна. 2005. №2. С.32-49.

3.А.с. № 804648/Слеткина Л.С., Роговин З.А., Титкова Л.В. и др.  Б.И.№ 6, 1981