РОЛЬ ДИСПЕРСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ В САМОСМАЗЫВАЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ АРМИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ

Дроздова Анна Александровна1, Юдин А.С. 2

Дипломница

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева1

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия2

Основное отличие полимерных материалов от других антифрикционных композитов заключается в их способности при трении реализовывать эффект самосмазывания позволяющий создавать узлы трения без внешней смазки. Особенно необходимо повышение эффекта самосмазывания в случае износостойких полимерных композитов армированных органическими волокнами, поскольку их практически единственным недостатком является относительно высокий и нестабильный коэффициент трения, а также высокая контактная температура. Отсутствие требуемого сочетания износостойкости и антифрикционности значительно затрудняет использование этих материалов в узлах сухого трения.

Данная работа посвящена поиску путей создания композиционных материалов армированных органическими волокнами с повышенным эффектом самосмазывания за счет введения в полимер не используемых ранее для этой цели дисперсных наполнителей.

Основным объектом исследования был фенольный органопласт на основе фенолоформальдегидных олигомеров, который не мог обеспечить заданного значения коэффициента трения, и нуждался в направленной модификации для улучшения трибологических характеристик.

Исследовано влияние дисперсных наполнителей на трение фенолоформальдегидного композита, армированного термостойким полиоксадиазольным волокном. Исследованы наполнители трех типов: наполнители, формирующие опорную поверхность и участвующие в трении как армирующий элемент;  изменяющие физико-механические характеристики связующего; модификаторы поверхностных свойств (твердые смазки).  В качестве модификаторов испытаны порошковые наполнители: квазикристаллы (AlCuFe), полифениленсульфид, углеродные многостенные нанотрубки, углеродные нановолокна, а так же твердые смазки: дисульфид молибдена ДМ-7 и коллоидный графит С-1.

Полученные результаты испытаний модифицированных органопластов  показывают, что наиболее значимый эффект оказывают смесевые наполнители, формирующие дискретную поверхность и одновременно модифицирующие поверхность металла  в процессе трения.

Проведенное поисковое исследование позволило выделить основные направления изучения многокомпонентных армированных композитов с целью установления их способности к процессу самосмазывания.

- Юдин А. С., Буяев Д. И., Краснов А. П., Сачек Б. Я., Афоничева О. В., Баженова В. Б. «Дисперсные наполнители в трибологических полимерных армированных волокном материалах. Поисковое исследование»  Вопросы материаловедения №4, 2012, с. 231-239

- В.Е. Бахарева, Г.И. Николаев, «Современные машиностроительные материалы. Неметаллические материалы» с. 139 // НПО Профессионал Санкт-Петербург 2012 г.

- Стивенз П. В., Гоулдман А. И. «Структура квазикристаллов». В мире науки, 1991г., № 6.