Изучение процесса кристаллизации полиоксибутирата в ультратонких пленках методом атомно-силовой микроскопии

Жуйков Всеволод Александрович

Студент 5 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

биологический факультет, Москва, Россия

E-mail:vsevolod1905@yandex.ru

Полиоксибутират (ПОБ) – полиэфир 3-оксикарбоновой кислоты бактериального происхождения [1]. По некоторым свойствам (пределу прочности, температурным характеристикам) ПОБ аналогичен повсеместно распространенным полиолефинам – полиэтилену и полипропилену. Но благодаря ряду уникальных свойств, а именно, способности к биоразложению, биологической инертности и совместимости с тканями млекопитающих, существуют широкие перспективы использования ПОБ в медицине и фармацевтике.

ПОБ принадлежит к семейству частично кристаллических полимеров. Молекулы частично кристаллических полимеров способны формировать различные надмолекулярные структуры: ламели, сферолиты, фибриллы и т.п. Это многообразие надмолекулярных структур делает их важнейшим объектом изучения, поскольку знание структуры необходимо для объяснения и предсказания их функциональных свойств. Поэтому вопрос о том, какие именно факторы и процессы определяют форму полимерного кристалла, очень актуален. Для того чтобы ответить на данной вопрос, используют кристаллизацию в пленках, так как они являются квазидвумерными системами и позволяют изучать процесс кристаллизации в хорошо контролируемой геометрии.

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из важнейших экспериментальных методов, который наряду с электронной микроскопией и рентгеноструктурным анализом позволяют получить информацию о молекулярной структуре полимера. В ходе данной работы была показана возможность наблюдения процесса кристаллизации ПОБ в ультратонкой пленке в реальном времени. Для этого были выбраны условия приготовления пленок, при которых в пленке были хорошо различимы аморфная и кристаллическая компоненты, а также выбрана температура (85С), при которой рост кристалла ПОБ можно наблюдать с помощью АСМ. Полученные в данной работе результаты подтверждают, что на границе с подложкой (стеклом или слюдой) кристаллизация ПОБ заторможена [2].

Литература

- Bonartsev A. P., Bonartseva G. A., Shaitan K. V., Kirpichnikov M. P. Poly(3-Hydroxybutyrate) and Poly(3-Hydroxybutyrate)_Based Biopolymer Systems. Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry, 2011, Vol. 5, No. 1, pp. 10–21.

- Capitán María J., Rueda Daniel R., and Ezquerra Tiberio A.  Inhibition of the Crystallization in Nanofilms of Poly(3-hydroxybutyrate). Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Serrano 119, Madrid 28006, Spain Macromolecules, 2004, 37 (15), pp 5653–5659