Влияние степени протонирования хитозана на некоторые его свойства

Каримова Рамиля Динаровна

Студент

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: Ramilya38@yandex.ru

Полисахарид хитозан представляет собой частично дезацетилированное производное полимера природного происхождения хитина. Хитозан легко растворяется в кислых водных средах с образованием вязких растворов. Целью данной работы стал поиск корреляции между степенью протонирования хитозана в бинарных растворителях: соляная кислота-вода и уксусная кислота-вода, его вязкостными характеристиками и реакционной способностью в процессе ферментативной деструкции.

В качестве объектов исследования использован образец хитозана (ХТЗ) производства ЗАО «Биопрогресс» (Россия), полученный щелочным дезацетилированием крабового хитина. Растворителями служили растворы уксусной и соляной кислот. Концентрация ХТЗ в растворе варьировалась от 0.0025 до 0.125 мономоль/л. Величину pH растворов контролировали с помощью pH–метра АНИОН 4100. В качестве ферментного препарата была использована гиалуронидаза (ГУП «Иммунопрепараты», Уфа).

Как показали проведенные исследования,  при растворении ХТЗ в соляной кислоте, происходит понижение pH раствора, поскольку степень протонирования его макромолекул увеличивается монотонно по мере увеличения количества свободных ионов водорода. Максимальная степень протонирования при мольном соотношении соляная кислота/ХТЗ равна 0.8. При растворении ХТЗ в уксусной кислоте, зависимость степени протонирования носит сложный, экстремальный характер. Обращают на себя внимание три момента. Во-первых, степень протонирования ХТЗ в растворе уксусной кислоты имеет меньшие значения, нежели при растворении в соляной кислоте. Во-вторых, меняется мольное соотношение кислота/ХТЗ, при котором достигается максимальная степень протонирования, это соотношение равно 7. В-третьих, с увеличением концентрации ХТЗ в растворе, степень его протонирования уменьшается. Общий характер зависимости и мольное соотношение между кислотой и ХТЗ при этом сохраняется. Кроме того, именно при данном мольном соотношении компонентов наблюдается наибольшее значение эффективной константы скорости ферментативной деструкции ХТЗ. Причина данного эффекта, очевидно, в следующем. Экстремальная зависимость степени протонирования ХТЗ в растворе уксусной кислоты обуславливает экстремальную зависимость размера макромолекулярного клубка в растворе. При малой степени протонирования ХТЗ находится в конформации клубка. При увеличении степени протонирования ХТЗ, клубок начинает разворачиваться и достигает максимально развернутого состояния при мольном соотношении уксусная кислота/ХТЗ равном 7. В этом случае реализуется наибольшая скорость и степень деструкции ХТЗ.

Таким образом, изучение растворов ХТЗ методом потенциометрии позволяет сделать вывод о том, что при мольном соотношении уксусная кислота/ХТЗ равном 5-7 и соляная кислота/вода равном 0.8 достигается максимально возможная для данного образца ХТЗ степень протонирования. В результате при изменении состава бинарного растворителя и увеличении степени протонирования происходит реализация такого конформационного состояния, при котором доступность гликозидной связи ХТЗ для взаимодействия с ферментом гиалуронидазой становится максимально возможной. Именно этот факт может стать причиной экстремальной зависимости степени и скорости ферментативной деструкции ХТЗ от соотношения кислота/ХТЗ.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 (мероприятие 1.1), № 2012-1.1-12-000-1015-027(соглашение 8444).