Разработка композиционных материалов на основе СВМПЭ и вермикулита

Иванова Диана Александровна

Студент

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова, биолого-географический факультет, Якутск, Россия

E–mail: diana.diana.ivanova@mail.ru

Климатические условия северных регионов, характеризуемые продолжительным воздействием экстремально низких температур и температурных перепадов с большой амплитудой, оказывают существенное влияние на эффективность эксплуатации и надежности техники. Повышение потока отказов в зимний период является характерным явлением практически для всех систем машин и механизмов, электрооборудования, гидроприводов, несущих конструкций и т. д. Применение новых ПКМ в узлах трения позволяет упростить и облегчить их конструкции, снизить трудоемкость и затраты на ремонт и обслуживание, повысить надежность при работе с низкими или высокими температурами, уменьшить загрязнение машин и окружающей среды [1].

Для изготовления композиций использовали СВМПЭ производства Томского нефтехимического завода. Выбор полимерной матрицы обусловлен в первую очередь его уникальными физико-механическими, триботехническими и химическими свойствами [2]. В качестве наполнителя был использован вермикулит и вермикулит, модифицированный полипропиленом. Физико-механические свойства композитов приведены в табл. 1

Табл.1.

Физико-механические параметры композитов на основе

| Образец | Относительное удлинение при разрыве, % | Прочность при растяжении, МПа |
| --- | --- | --- |
| Исходный СВМПЭ | 310 | 26 |
| СВМПЭ+0,2 мас. % вермикулита | 314 | 24 |
| СВМПЭ+0,5 мас.% вермикулита | 300 | 24 |
| СВМПЭ+1 мас.%вермикулита | 305 | 25 |
| СВМПЭ+2 мас.% вермикулита | 282 | 21 |
| СВМПЭ+0,2 мас. %(вермикулита + ПП) | 302 | 22 |
| СВМПЭ+0,5 мас% (вермикулита +ПП) | 297 | 21 |
| СВМПЭ+1 мас% (вермикулита +ПП) | 299 | 22 |
| СВМПЭ+2 мас% (вермикулита +ПП) | 294 | 23 |

Из этих данных видно, что введение вермикулита в количестве 0,2 мас.%  приводит к наибольшему увеличению относительного удлинения при одновременном уменьшении его прочности при растяжении. Увеличение прочностных характеристик композиций можно объяснить эффектом межструктурного наполнения, когда мелкодисперсные частицы располагаются по границам раздела надмолекулярных образований в местах дефектов, влияя на гибкость макромолекул, что приводит и к некоторому изменению эластичности материалов. Очевидно, снижение характеристик ПКМ при введении смеси вермикулита с полипропиленом связано с плохой термодинамической совместимостью полипроплена с СВМПЭ.

1.	 Охлопкова А.А., Адрианова О.А., Попов С.Н. Модификация полимеров ультрадисперсными соединениями. – Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. – 224 с.

2.	Беданоков А.Ю., Микитаев А.К. и др. Свойства полимерных нанокомпозитов // «Пластические массы», №5, 2007.

3.	Тарасенко А.Т. Разработка, исследование и применение эпоксидофторопластов и специального оборудования для изготовления самосмазывающихся подшипников скольжения: Дис. канд. техн. наук: 05.02.01 Хабаровск, 2005 237 с. РГБ ОД, 61:05-5/3891