Получение дисперсий композитных частиц ПАНИ и ПЭДОТ
Маштак Леонид Александрович
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: chaoticrealm@mail.ru

- В последние десятилетия проводящие полимеры полианилин (ПАНИ) и поли(3,4-этилендиокситиофен) (ПЭДОТ) привлекают особое внимание в связи с широкими возможностями их использования при создании антистатических покрытий, оптоэлектронных и сенсорных устройств. Однако их практическое применение долгое время ограничивалось низкой способоностью к переработке в связи с незначительной растворимостью практически во всех известных растворителях. Для устранения этого недостатка был предложен ряд методов получения устойчивых дисперсий, содержащих ПАНИ и ПЭДОТ.

- В настоящей работе получены композитные частицы ПАНИ и ПЭДОТ путем полимеризации в присутсвие латексных частиц, модифицированных сферической полиэлектролитной щеткой. Полученные частицы, образуют устойчивые дисперсии в воде и органических растворителях (ДМФА, пропиленкарбонат), причем устойчивость дисперсий уменьшается при увеличении содержания проводящего полимера. Для дисперсий полученных частиц продемонстрирована линейная зависимость их оптической плотности от концентрации частиц и определены коэффициенты экстинкции. Это позволяет использовать их в. устройствах на основе проводящих полимеров, в частности, электрохромных стеклах, где сильное влияние оказывает концентрация активного вещества, откуда следует необходимость ее контроля.

- Литература

- Geniès E.M., Boyle A., Łapkowski M et al. Polyaniline: a historical survey // Synth. Met. 1990. V. 36. P. 139-182.

- Groenendaal L.B., Jonas F., Freitag D et al. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives: past, present, and future // Adv. Mater. 2000. V. 12. № 7. P. 481-494.

- Mi-Kuyong Park, Ken Onishi, Jason Locklin et al. Self-assembly and characterization of polyaniline and sulfonated polystyrene multilayer-coated colloidal particles and hollow shells // Langmuir 2003 V. 19 P. 8550-8554.

- Xianqyang Shi, Alejandro L. Briseno, Raymond J. et al. Formation of Uniform  polyaniline thin shells and hollow capsules using polyelectrolyte-coated microspheres as templates // Macromolecules 2003 V. 36 P. 4093-4098.